PROYECTO: 25023

TAILINGS STORAGE FACILITIES PHASE IX

ETAPA: CONSTRUCCION - 105

4620003289

CRECIMIENTO PRESA DE RELAVES COTA 4180 - MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MANEJO DE AGUAS TSF SIDEHILL

DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE VACÍOS DE AIRE EN MEZCLAS ASFÁLTICAS COMPACTADAS ASTM D3203-22

105-25023-4620003289-PRO-430-Q-0022

Jefe y/o Senior de Disciplina:                      Imelda Chavez

Líder del Proyecto: 	                                      Rodolfo Taboada / Juan Vega

Gerente de Ingeniería y/o Construcción:    José Zavala

VP: Portafolio de proyectos

AFE: 25023

| 1 | 04/05/2026 | Emitido para construcción | Jefe de Calidad Alan Osver Castillo Arevalo | Residente de Obra Ricardo A. Echegaray Núñez | Gerente de Proyecto José M. Cabello Pacheco |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 15/04/2026 | Emitido para construcción |  |  |  |
| Rev. | Fecha | Descripción | Por | Revisado | Aprobado |

| CO | - | PE | - |  |  | 1PE333 - |  | QA | - | PP | - |  | 021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Construcción |  | Perú |  |  | Movimiento de tierras y Manejo de agua TSF/SIDEHILL ejecución Fase IX 4180 |  | Calidad |  |  | Procedimiento |  | Número Secuencial |  |

DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE VACÍOS DE AIRE EN MEZCLAS ASFÁLTICAS COMPACTADAS ASTM D3203-22

| Propuesto por | Revisado por |  | Aprobado por |
| --- | --- | --- | --- |
| Jefe de Calidad | Residente de Obra |  | Gerente de Proyecto |
| Alan Castillo,04/05/2026 | Ricardo Echegaray,04/05/2026 |  | José Cabello, 04/05/2026 |
| Nivel de seguridad: Publico |  | Alcance: FASE IX 4180 ANTAMINA |  |

| Histórico de revisiones/Cuadro de control de cambios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rev. 0 | 15/04/2026 | Ninguna, redacción inicial del documento. |
| Rev. 1 | 04/05/2026 | Redacción en todo el documento |

| Documentación relacionada y aplicable |  |
| --- | --- |
| ISO 9001:2015 | Sistema de Gestión de Calidad. |
| SGI-MG-01 | Manual del Sistema de Gestión Integrada Seguridad, Medio Ambiente y Calidad. |
| CO-PE-1PE333-QA-PN-006 Rev.00 | Plan de Calidad Concreto Asfáltico. |
| 104-25023-MTE00420-ESP-430-C-0005 Rev.00 | Especificaciones Técnicas “Concreto asfáltico” |
| CO-PE -1PE333 - QA -PP- 022 | Gravedad Especifica Máxima Teórica Y Densidad De Mezcla Asfáltica ASTM D2041/D2041M-19 |
| CO-PE -1PE333 - QA -PP- 034 | Método De Ensayo Estándar Para La Gravedad Específica Aparente Y La Densidad De Mezclas Asfálticas Compactadas No Absorbentes ASTM D2726/D2726m-21 |
| Norma ASTM D3203 - 22 | Método de prueba estándar para el porcentaje de vacíos de aire en mezclas asfálticas compactadas |

| Definiciones |  |
| --- | --- |
| Mezclas asfálticas densas | Mezclas asfálticas en las que los vacíos de aire son inferiores al 10 % cuando están compactadas. |
| Mezclas asfálticas abiertas | Mezclas asfálticas en las que los vacíos de aire son iguales o superiores al 10 % cuando están compactadas. |

| Matriz del Conocimiento |  |  |
| --- | --- | --- |
| CATEGORÍA |  | FUNCIONES |
| Todas las categorías |  | Todas las funciones |
| Consejero delegado |  | Asesoría Jurídica |
| Directores Generales |  | Económico Financiera |
| Dirección General |  | Organización |
| Director Corporativo |  | RR. HH y SSGG |
| Director |  | Sistemas de Información |
| Jefe Corporativo |  | Soporte Corporativo |
| Jefe de Calidad |  | Soporte Técnico |
| Técnico |  | Línea/Producción |
| Especialista |  | Otros:………………………….. |
| Administrativo |  |  |
| Operario cualificado |  |  |
| Responsable de distribución: Control documentario |  |  |

INDICE

1.	OBJETIVO	6

2.	ALCANCE	6

3.	RESUMEN DEL METODO DE PRUEBA	6

4.	SIGNIFICADO Y USO	6

5.	ROLES, RESPONSABILIDADES Y FRECUENCIAS	6

6.	CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD PREVIAS A LA ACTIVIDAD	8

7.	CONSIDERACION DE MEDIO AMBIENTE -DISPOSICION DE RESIDUOS	8

8.	MUESTREO	9

9.	PROCEDIMIENTO	9

10.	CÁLCULO	9

11.	PRECISIÓN	9

12.	VERIFICACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD:	10

13.	FORMATOS RELACIONADOS	11

14.	ANEXO:	11

# OBJETIVO

## El presente procedimiento es aplicable a todo el personal de OHLA, cuyo objetivo es determinar el porcentaje de vacíos de aire en mezclas de asfalto compactadas, debiendo emplearse únicamente con mezclas asfálticas compactadas de granulometría densa o que prácticamente no sean absorbentes, logrando el correcto control de los ensayos de determinación del porcentaje de vacíos en la mezcla compactada, los mismos que serán concordantes con las especificaciones técnicas, planos aprobados y/o normas aplicables.

## Este procedimiento describe los requerimientos para la Determinación Del Porcentaje De Vacíos De Aire En Mezclas Asfálticas Compactadas ASTM D3203-22.

# ALCANCE

## Aplicables en los ensayos de laboratorio de asfalto para la fabricación de concreto asfaltico y colocación de concreto asfáltico en los Diques Auxiliares (Huacaccocha 1 y 2, Presa Polishing Pond y Dique Corredor), dentro del Proyecto “MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MANEJO DE AGUAS TSF SIDEHILL – EJECUCIÓN FASE IX 4180”, contratado por la compañía minera Antamina S.A.

# RESUMEN DEL METODO DE PRUEBA

## Se determina la gravedad específica aparente de la mezcla compactada densas. Se determina la masa específica teórico máximo, sobre una mezcla asfáltica comparable. Con estos valores se puede determinar el porcentaje de vacíos en la mezcla compactada.

# SIGNIFICADO Y USO

## El porcentaje de vacíos de aire en una mezcla asfáltica se utiliza como uno de los criterios en los métodos de diseño y para la evaluación de la compactación impartida en proyectos de pavimentación asfáltica o núcleos asfalticos.

# ROLES, RESPONSABILIDADES Y FRECUENCIAS

Para poder iniciar y llevar a cabo las actividades Del Ensayo Determinación Del Porcentaje De Vacíos De Aire En Mezclas Asfálticas Compactadas ASTM D3203-22 es necesario que los integrantes del proyecto conozcan y cumplan las siguientes responsabilidades:

| RESPONSABILIDAD | ACTIVIDAD | FRECUENCIA (Mínima)* |
| --- | --- | --- |
| Gerencia de proyecto | Proveer los medios necesarios para poder cumplir el presente procedimiento siguiendo las normas y especificaciones, durante el desarrollo de todo el proyecto. | Durante el desarrollo de todo el proyecto. |
| Superintendencias y Jefaturas de Área | Velar por el cumplimiento y aplicación del presente procedimiento y el PETS asociado a la actividad. Proporcionar las facilidades logísticas y de recursos humanos para la difusión de este procedimiento. Verificar que el personal a su cargo se encuentre bien informado y capacitado, para la ejecución de este procedimiento. | Durante el desarrollo de todo el proyecto. |
| Jefe de calidad | Asegurar la adecuada gestión de los certificados de calidad de los insumos y calibración de equipos. Inspeccionar aleatoriamente que las actividades relacionadas en el ensayo Determinación Del Porcentaje De Vacíos De Aire En Mezclas Asfálticas Compactadas se ejecuten de acuerdo con las normas técnicas. Programar y coordinar las actividades de control y aseguramiento de la calidad en el proyecto. Realizar inspecciones inopinadas a laboratorio. Monitorear el cumplimiento de frecuencia de ensayos. | Durante el desarrollo de todo el Proyecto. |
| Jefe de Laboratorio | Es responsable de conocer y dominar las especificaciones técnicas del proyecto, y verificar su cumplimiento durante la ejecución del proyecto. Realizar el seguimiento e inspección visual en el ensayo Determinación Del Porcentaje De Vacíos De Aire En Mezclas Asfálticas Compactadas para asegurar el cumplimiento de las especificaciones y normas técnicas. Asegurar que los ensayos de Determinación Del Porcentaje De Vacíos De Aire En Mezclas Asfálticas Compactadas se ejecuten de acuerdo con las normas técnicas vigentes y establecidas en las especificaciones técnicas. Analizará los datos de los ensayos, aprobará las actividades, aprobará los resultados de los ensayos y comunicará a la supervisión para su respectiva validación. Gestionará los documentos y registros de control de calidad en laboratorio. | Durante el desarrollo de todo el Proyecto. |
| Técnico de Laboratorio | Verificará la operatividad y calibración vigente de los equipos. Todas las actividades involucradas en el ensayo de Determinación Del Porcentaje De Vacíos De Aire En Mezclas Asfálticas Compactadas se reportarán al jefe de laboratorio. Implementará el método de ensayo Determinación Del Porcentaje De Vacíos De Aire En Mezclas Asfálticas Compactadas Coordinará la ejecución ensayo Determinación Del Porcentaje De Vacíos De Aire En Mezclas Asfálticas Compactadas. Ejecutará el ensayo de acuerdo con el procedimiento. | Durante el desarrollo de todo el Proyecto. |
| Supervisores de SSOMA | Proporcionar la asesoría y el apoyo permanente al área de operaciones y mantenimiento en cuanto a este procedimiento y PETS asociado a la actividad. Inspeccionar que el área de trabajo cumpla con las medidas de seguridad. | Durante el desarrollo de todo el Proyecto. |

Tabla No 1: Roles y Responsabilidades

# CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD PREVIAS A LA ACTIVIDAD

## Medidas Generales de prevención

### Asegurar que todo el personal involucrado en la ejecución de este trabajo deberá usar el EPP especifico requerido para la ejecución del ensayo y haber recibido la difusión. Conforme se indica en el Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro 105-25023-4620003289-PET-430-H-0035 Peso Específico Aparente Y Peso Unitario De Muestras Asfálticas Compactadas Empleando Especímenes Saturados En Superficie Seca.

# CONSIDERACION DE MEDIO AMBIENTE -DISPOSICION DE RESIDUOS

### Una vez finalizada el ensayo, el manejo de los residuos y excedentes se realizará bajo los lineamientos de disposición, almacenamiento y /o eliminación de acuerdo con el PMAO 105-25023-4620003289-PMA-430-B-0014, Plan de Manejo Ambiental Operativo nivel 1 Operación de Planta de Asfalto.

# MUESTREO

## Las muestras para los ensayos consistirán en especímenes de mezclas moldeadas en laboratorio o de testigos de mezclas compactadas procedentes del núcleo asfaltico.

# PROCEDIMIENTO

## Para mezclas asfálticas densas, determinar la gravedad específica aparente de la mezcla compactada por el método de prueba, de acuerdo el procedimiento 105-25023-4620003289-PRO-430-Q-0035 Método De Ensayo Estándar Para La Gravedad Específica Aparente Y La Densidad De Mezclas Asfálticas Compactadas No Absorbentes ASTM D2726/D2726m-21.

## Obtenga la altura de las muestras mediante el método de ensayo D3549/D3549M.

## Mida el diámetro de la muestra en cuatro puntos y determine el promedio.

## Determine la gravedad específica máxima teórica por el método de ensayo de acuerdo con el procedimiento 105-25023-4620003289-PRO-430-Q-0023 Gravedad Especifica Máxima Teórica Y Densidad De Mezcla Asfáltica ASTM D2041/D2041M-19, o por el método de ensayo en una mezcla asfáltica comparable para evitar la influencia de las diferencias de gradación, contenido de asfalto, etc.

## Para fines de arbitraje o referencia, determine tanto la gravedad específica aparente como la gravedad específica máxima teórica en porciones aproximadamente iguales de la misma muestra de mezcla asfáltica compactada.

# CÁLCULO

## Calcule el porcentaje de vacíos de aire en una mezcla asfáltica compactada como sigue:

Porcentaje de Vacíos de Aire = 100 x [1 – (Gravedad específica Bulk / Gravedad Específica      teórica máxima)]

# PRECISIÓN

## La precisión de este método de prueba depende de la precisión de los métodos de ensayo de gravedad específica bulk y la gravedad específica teórica máxima. Se calcula mediante un procedimiento descrito en la práctica D4460. Dado que el cálculo del 9.1 involucra el cociente de la gravedad especifica bulk dividido por el porcentaje de la gravedad especifica teórica máxima usada en la siguiente formula.

Donde:

## σx/y = desviación estándar para determinar los límites de precisión de los resultados de las pruebas basados en el cociente de los resultados de los ensayos del método de prueba, D2726/D2726M-21, y del método de prueba D2041/D2041M-19.

## x¯ = Promedio x resultados de ensayo de gravedad específica bulk, método de ensayo, D2726/D2726M-21),

## y¯ = Promedio “y” resultados de ensayo de gravedad específica teórica máxima, método de prueba D2041/ D2041M-19).

## σx = desviación estándar de x de los resultados de ensayo de gravedad específica bulk, método de ensayo D2726/D2726M-21)

## σy = desviación estándar de y de los resultados de ensayos de gravedad teórica máxima, método de ensayo D2041/D2041M-19)

## Los criterios para juzgar y aceptar los resultados de porcentaje de vacíos de aire se presentan de la siguiente forma.

# VERIFICACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD:

## Ensayos.

### Los ensayos por realizar, las normas y la frecuencia de estos serán los establecidos en las especificaciones técnicas de proyecto, y se recogen en el plan de inspección y ensayos incluido en el plan de calidad de la obra.

## Inspecciones y pruebas por realizar

### Los requisitos del Proyecto y de la normativa que sea de aplicación y las inspecciones y pruebas se recogerán en el Programa de Puntos de Inspección (PPI) del Plan de Calidad de la obra donde se establecerán la frecuencia y los criterios de aceptación o rechazo.

# FORMATOS RELACIONADOS

### CO-PE-1PE333-QA-IP-025 Determinación Del Porcentaje De Vacíos De Aire en Mezclas Asfálticas Compactadas ASTM D3203-22 / Gravedad Específico Aparente y la Densidad de Mezclas Asfálticas Compactadas no Absorbentes ASTM D2726 / D2726M–21.

# ANEXO:

- CO-PE-1PE333-QA-IP-025 Determinación Del Porcentaje De Vacíos De Aire en Mezclas Asfálticas Compactadas ASTM D3203-22 / Gravedad Específico Aparente y la Densidad de Mezclas Asfálticas Compactadas no Absorbentes ASTM D2726 / D2726M–21

ANEXO 1

CO-PE-1PE333-QA-IP-025 DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE VACÍOS DE AIRE EN MEZCLAS ASFÁLTICAS COMPACTADAS ASTM D3203-22 / GRAVEDAD ESPECÍFICO APARENTE Y LA DENSIDAD DE MEZCLAS ASFÁLTICAS COMPACTADAS NO ABSORBENTES ASTM D2726 / D2726M–21.