PROYECTO: 25023

TAILINGS STORAGE FACILITIES PHASE IX

ETAPA: CONSTRUCCION - 105

4620003289

CRECIMIENTO PRESA DE RELAVES COTA 4180 - MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MANEJO DE AGUAS TSF SIDEHILL

GRAVEDAD ESPECIFÍCA MÁXIMA TEÓRICA Y DENSIDAD DE MEZCLA ASFÁLTICA ASTM D2041/D2041M-19

Jefe y/o Senior de Disciplina:                       Imelda Chavez

Líder del Proyecto: 	                  Rodolfo Taboada / Juan Vega

Gerente de Ingeniería y/o Construcción:    José Zavala

105-25023-4620003289-PRO-430-Q-0023

| 0 | 04/05/2026 | Emitido para construcción | Jefe de Calidad Alan Osver Castillo Arevalo | Residente de Obra Ricardo A. Echegaray Núñez | Gerente de Proyecto José M. Cabello Pacheco |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rev. | Fecha | Descripción | Por | Revisado | Aprobado |

VP: Portafolio de proyectos

AFE: 25023

| CO | - | PE | - |  |  | 1PE333 - |  | QA | - | PP | - |  | 022 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Construcción |  | Perú |  |  | Movimiento de tierras y Manejo de agua TSF/SIDEHILL ejecución Fase IX 4180 |  | Calidad |  |  | Procedimiento |  | Número Secuencial |  |

GRAVEDAD ESPECÍFICA MÁXIMA TEÓRICA Y DENSIDAD DE MEZCLA ASFÁLTICA ASTM   D2041/D2041M-19

| Propuesto por | Revisado por | Aprobado por |
| --- | --- | --- |
| Jefe de Calidad | Residente de Obra | Gerente de Proyecto |
| Alan Castillo,04/05/2026 | Ricardo Echegaray,04/05/2026 | José Cabello, 04/05/2026 |

| Histórico de revisiones/Cuadro de control de cambios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rev. 0 | 04/05/2026 | Ninguna, redacción inicial del documento |

| Documentación relacionada y aplicable |  |
| --- | --- |
| ISO 9001:2015 | Sistema de Gestión de Calidad |
| SGI-MG-01 | Manual del Sistema de Gestión Integrada Seguridad, Medio Ambiente y Calidad |
| CO-PE-1PE333-QA-PN-006 Rev.00 | Plan de Calidad Concreto Asfáltico |
| 104-25023-MTE00420-ESP-430-C-0005 Rev.00 | Especificaciones Técnicas “Concreto asfáltico” |
| Norma ASTM D 2041 / D2041M | la Gravedad Especifica Máxima Teórica Y Densidad De Mezcla Asfáltica |

| Definiciones |  |
| --- | --- |
| Densidad: | Es una medida referida a la cantidad de masa en un determinado volumen como una sustancia, un objeto sólido o de cuánto material se encuentra comprimido en un espacio determinado; es decir, la cantidad de masa existente por unidad de volumen. Según lo determinado por este método de prueba: Como la masa de un metro cúbico de material a 25 °C [77 °F] en unidades SI. |
| Presión Residual | Se define como la distancia, expresada en décimas de milímetro hasta la cual penetra verticalmente en el material una aguja normalizada en condiciones definidas de carga, tiempo y temperatura. Normalmente, el ensayo se realiza a 25 ºC (77 º F) durante un tiempo de 5s y con una carga móvil total, incluida la aguja, de 100 g, aunque pueden emplearse otras condiciones previamente definidas. |
| Gravedad Específica: | Según lo determinado por este método de prueba: la relación de una masa dada de material a 25 ° C [77 ° F] a la masa de un volumen igual de agua a la misma temperatura. |
| Estandarizar: | Como se emplea en este método de prueba determinar el valor obtenido por un instrumento de medición en comparación directa con el valor obtenido por un estándar bajo las mismas condiciones de prueba |

| Matriz del Conocimiento |  |  |
| --- | --- | --- |
| CATEGORÍA |  | FUNCIONES |
| Todas las categorías |  | Todas las funciones |
| Consejero delegado |  | Asesoría Jurídica |
| Directores Generales |  | Económico Financiera |
| Dirección General |  | Organización |
| Director Corporativo |  | RR. HH y SSGG |
| Director |  | Sistemas de Información |
| Jefe Corporativo |  | Soporte Corporativo |
| Jefe de Calidad |  | Soporte Técnico |
| Técnico |  | Línea/Producción |
| Especialista |  | Otros:…………………….. |
| Administrativo |  |  |
| Operario cualificado |  |  |
| Responsable de distribución: control documentario |  |  |

ÍNDICE

1.	OBJETIVO	6

2.	ALCANCE	6

3.	RESUMEN DEL METODO DE ENSAYO	6

4.	SIGNIFICADO Y USO	6

5.	ROLES, RESPONSABILIDADES Y FRECUENCIAS	7

6.	CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD PREVIAS A LA ACTIVIDAD	8

7.	CONSIDERACION DE MEDIO AMBIENTE -DISPOSICION DE RESIDUOS	8

8.	EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES:	9

9.	MUESTREO	10

10.	DETERMINACIÓN DE LA MASA DE UN RECIPIENTE LLENO DE AGUA	10

11.	PROCEDIMIENTO	11

12.	CÁLCULOS	12

13.	INFORME	12

14.	PRECISIÓN	13

15.	VERIFICACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD:	14

16.	FORMATOS RELACIONADOS	14

17.	ANEXO	14

# OBJETIVO

Objetivo es la determinación de la Gravedad Especifica Máxima Teórica Y Densidad De Mezcla Asfáltica ASTM D 2041/D2041M-19

Los valores indicados en unidades SI o en unidades de pulgada-libra deben considerarse por separado como estándar. Los valores indicados en cada sistema pueden no ser equivalente o exacto; por lo tanto, cada sistema se utilizará independientemente del otro. La combinación de valores de dos sistemas puede resultar en no conformidad con el estándar.

Este procedimiento describe los requerimientos para la Gravedad Especifica Máxima Teórica Y Densidad De Mezcla Asfáltica ASTM D 2041/D2041M-19

# ALCANCE

Aplicables en los ensayos de laboratorio de asfalto para la fabricación de concreto asfaltico y colocación de concreto asfáltico en los Diques Auxiliares (Huacaccocha 1 y 2, Presa Polishing Pond y Dique Corredor), dentro del Proyecto “MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MANEJO DE AGUAS TSF SIDEHILL – EJECUCIÓN FASE IX 4180”, contratado por la compañía minera Antamina S.A.

# RESUMEN DEL METODO DE ENSAYO

3.1 Una muestra pesada de mezcla asfáltica seca al horno en estado suelto se coloca en un recipiente de masa conocida y registrada. Se agrega suficiente agua a una temperatura de 25 °C [77 °F] para sumergir completamente la muestra. Se aplica vacío gradualmente para reducir la presión residual en el recipiente de vacío a 4 kPa [30 mm de Hg] o menos y luego se mantiene durante 15 ± 2 min. Al final del período de vacío, el vacío se libera gradualmente. El volumen de la muestra de mezcla asfáltica se obtiene sumergiendo el recipiente de vacío con la muestra en un baño de agua y pesando o llenando el recipiente de vacío hasta el nivel con agua y pesando en aire. En este momento se miden tanto la temperatura como la masa. A partir de estas mediciones de masa y volumen, se calcula la gravedad específica o densidad a 25 °C [77 °F].

# SIGNIFICADO Y USO

4.1 Las densidades y gravedades específicas máximas teóricas de las mezclas asfálticas son propiedades fundamentales cuyos valores están influenciados por la composición de la mezcla en términos de tipos y cantidades de agregados, ligante asfáltico y otros materiales presentes en ella.

4.2 La gravedad específica máxima se utiliza:

- Para el cálculo de los huecos de aire en la mezcla asfáltica compactada,

- Para calcular la cantidad de ligante asfáltico absorbido por el agregado,

- Para proporcionar valores objetivo para la compactación de las mezclas asfálticas

NOTA 1: La calidad de los resultados producidos por esta norma depende de la capacidad y competencia del personal que realiza el procedimiento, calibración y mantenimiento del equipo utilizado.

# ROLES, RESPONSABILIDADES Y FRECUENCIAS

Para poder iniciar y llevar a cabo las actividades del ensayo la Gravedad Especifica Máxima Teórica Y Densidad De Mezcla Asfáltica ASTM D 2041/D2041M-19, es necesario que los integrantes del proyecto conozcan y cumplan las siguientes responsabilidades:

| RESPONSABILIDAD | ACTIVIDAD | FRECUENCIA (Mínima)* |
| --- | --- | --- |
| Gerencia de proyecto | Proveer los medios necesarios para poder cumplir el presente procedimiento siguiendo las normas y especificaciones, durante el desarrollo de todo el proyecto. | Durante el desarrollo de todo el proyecto. |
| Superintendencias y Jefaturas de Área | Velar por el cumplimiento y aplicación del presente procedimiento y el PETS asociado a la actividad. Proporcionar las facilidades logísticas y de recursos humanos para la difusión de este procedimiento. Verificar que el personal a su cargo se encuentre bien informado y capacitado, para la ejecución de este procedimiento. | Durante el desarrollo de todo el proyecto. |
| Jefe de calidad | Asegurar la adecuada gestión de los certificados de calidad de los insumos y calibración de equipos. Inspeccionar aleatoriamente que las actividades relacionadas al ensayo de gravedad especifican máxima teórica y densidad de mezcla asfáltica se ejecuten de acuerdo con las normas técnicas. Programar y coordinar las actividades de control y aseguramiento de la calidad en el proyecto. Realizar inspecciones inopinadas a laboratorio. Monitorear el cumplimiento de frecuencia de ensayos | Durante el desarrollo de todo el Proyecto. |
| Jefe de Laboratorio | Es responsable de conocer y dominar las especificaciones técnicas del proyecto, y verificar su cumplimiento durante la ejecución del ensayo densidad máxima teórica. Difundir el presente procedimiento al personal involucrado antes de ejecutar el ensayo Realizar el seguimiento e inspección visual al ensayo de gravedad especifica máxima teórica y densidad de mezcla asfáltica, para asegurar el cumplimiento de las especificaciones y normas técnicas. Supervisar y administrar los protocolos relacionados al presente procedimiento, inspeccionar que se cumpla el presente procedimiento. Verificar que todos los equipos de inspección, medición y ensayo cuenten con los certificados de calibraciones vigentes. Analizará los datos de los ensayos, aprobará las actividades, aprobará los resultados de los ensayos y comunicará a la supervisión para su respectiva validación. Gestionará los documentos y registros de control de calidad en laboratorio. | Durante el desarrollo de todo el Proyecto. |
| Técnico de Laboratorio | Verificará la operatividad y calibración vigente de los equipos. Todas las actividades involucradas en el ensayo de gravedad especifican máxima teórica y densidad de mezcla asfáltica, se registrarán en su respectivo formato. Realizará los ensayos de acuerdo con los procedimientos aprobados y aprobará los resultados juntamente con la supervisión QA WSP | Durante el desarrollo de todo el Proyecto. |
| Supervisores de SSOMA | Proporcionar la asesoría y el apoyo permanente al área de operaciones y mantenimiento en cuanto a este procedimiento y PETS asociado a la actividad. Inspeccionar que el área de trabajo cumpla con las medidas de seguridad. | Durante el desarrollo de todo el Proyecto. |

Tabla No 1: Roles y Responsabilidades

# CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD PREVIAS A LA ACTIVIDAD

  - Medidas Generales de Prevención

    - Asegurar que todo el personal involucrado en la ejecución de este trabajo deberá usar el EPP básico requerido en el proyecto y haber recibido la difusión, conforme se indica en el Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro 105-25023-4620003289-PET-430-H-0039; Densidad Maxima Teórica, Asociado a esta actividad.

# CONSIDERACION DE MEDIO AMBIENTE -DISPOSICION DE RESIDUOS

# Una vez finalizada el ensayo, el manejo de los residuos y excedentes se realizará bajo los lineamientos de disposición, almacenamiento y /o eliminación de acuerdo con el PMAO 105-25023-4620003289-PMA-430-B-0014, Plan de Manejo Ambiental Operativo nivel 1 Operación de Planta de Asfalto.

# EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES:

## 8.1 Recipiente de vacíos

Deberá ser un tazón metálico o de plástico con un diámetro de aproximadamente 180 a 260 mm y una altura de al menos 160 mm, y será equipado con una tapa transparente empotrado con un elástico de goma y una conexión para la línea de la bomba de vacíos. El frasco deberá ser resistente para soportar la presión aplicada sin sufrir deformaciones

Nota 1: La cubierta transparente permite observar la liberación de burbujas de aire.

# Balanza

Debe tener una capacidad de aproximación a 0.1 g. Equipada con un aparato de suspensión adecuada y un soporte para permitir pesar la muestra mientras está suspendida al centro de la balanza.

# Bomba de vacío o aspirador de agua

Debe ser tal que pueda evacuar el aire del recipiente hasta una presión residual de 4.0 kPa (30 mm de Hg) o menos.

Cuando se utiliza una bomba de vacío, se debe instalar una trampa adecuada entre el recipiente de vacío y la fuente de vacío para reducir la cantidad de vapor de agua que ingresa a la bomba de vacío

# Manómetro

Manómetro de presión deberá confirmar la presión especifica que se viene aplicando al frasco y será capaz de mantener 4.0 kPa (30 mm de Hg).

Manómetro o vacuómetro, adecuado para medir el vacío que se aplica en la fuente del vacío.

# Termómetros:

De inmersión estandarizado de rango adecuado para este método de prueba, con una legibilidad de 0.1°C y un error máximo permisible de 0.5 °C.

# Baño de agua

Deberá mantener una temperatura constante de 25 +/- 1 °C [77 +/- 2 °F). El baño de agua deberá ser adecuada para la inmersión del recipiente suspendido con su muestra desairada.

# Dispositivo de Agitador Mecánica

Capaz de aplicar una agitación suave pero constante a la muestra. Este dispositivo deberá estar equipado con un sistema para fijar firmemente el recipiente de manera que no se mueva sobre la superficie del dispositivo.

# Horno

Capaz de mantener una temperatura de 110 ± 5 °C [230 ± 10 °F].

# Válvula de purga

Deberá estar unido a la línea de vacío para controlar tanto el ajuste como la liberación lenta del vacío.

# MUESTREO

# Obtenga la muestra de acuerdo con la práctica D979/D979M.

# El tamaño de la muestra será el siguiente:

| Tamaño Máximo Nominal Del Agregado, Mm [Pulg.] | Tamaño Mínimo De La Muestra |
| --- | --- |
| 37,5 [1½] o más | 5000 |
| 19 a 25 [3⁄4 a 1] | 2500 |
| 12.5 [1⁄2] o más pequeño | 1500 |

Las muestras, cuyo volumen sea superior a aproximadamente dos tercios del volumen del recipiente, se analizarán en porciones, y ninguna de las porciones analizadas deberá ser inferior a 1250 g.

# DETERMINACIÓN DE LA MASA DE UN RECIPIENTE LLENO DE AGUA

# Recipiente (pesaje en aire)

Sumerja el recipiente en agua a 25 ± 1 °C [77 ± 2 °F]. Coloque la tapa volumétrica sobre el recipiente mientras esté sumergido. Retire el recipiente lleno de agua con la tapa puesta y séquelo Antes de determinar la masa combinada del recipiente, la tapa y el agua. Repita todo el proceso tres veces y calcule el promedio de los resultados. Denomine D a la masa promedio.

# PROCEDIMIENTO

- Si la mezcla asfáltica se ha preparado en laboratorio con agregados secados en estufa, continúe con el paso 11.2. Cualquier otra muestra debe secarse hasta alcanzar una masa constante (la masa se repite con una precisión del 0,1 % en determinaciones consecutivas de 15 minutos) a una temperatura de 110 ± 5 °C [230 ± 10 °F].

11.2 Una vez seca la muestra y mientras aún esté tibia, separe las partículas de la mezcla asfáltica a mano, con cuidado de no fracturar el agregado, de modo que las partículas de la porción de agregado fino no sean mayores de aproximadamente 6 mm [1/4 pulg.]. Enfríe la muestra a temperatura ambiente. Si las partículas separadas se adhieren entre sí una vez que la muestra se haya enfriado a temperatura ambiente, separe suavemente las partículas de la porción de agregado fino para que no sean mayores de aproximadamente 6 mm [1/4 pulg.]. Coloque la muestra directamente en el recipiente tarado o matraz volumétrico. No utilice un recipiente dentro de otro. Pese el recipiente con la muestra y designe la masa neta (masa de la muestra solamente) como A.

11.3 Añada suficiente agua a una temperatura aproximada de 25 °C [77 °F] para cubrir completamente la muestra. Coloque la tapa (recipiente) o el tapón (matraz) sobre el recipiente.

11.4 Coloque el recipiente con la muestra y el agua sobre un agitador mecánico y fíjelo a la superficie de este. Inicie la agitación e inmediatamente comience a eliminar el aire atrapado en la muestra aumentando gradualmente la presión de vacío hasta que el manómetro de presión residual marque 3,7 ± 0,3 kPa [27,5 ± 2,5 mm de Hg]. El vacío debe alcanzarse en 2 minutos. Una vez alcanzado el vacío, continúe con la agitación durante 15 ± 2 minutos.

11.5 Libere gradualmente la presión de vacío mediante la válvula de purga y proceda con una de las siguientes determinaciones.

11.5.1 Pesaje en el aire: (recipiente): Sumerja lentamente el recipiente y la muestra en el baño a 25 ± 1 °C [77 ± 2 °F], donde permanecerán durante 10 ± 1 min. Coloque la tapa en el baño de agua simultáneamente. Deslice la tapa sobre el recipiente sin sacarlo del agua para evitar que queden burbujas de aire y, a continuación, presione firmemente la tapa sobre el recipiente. Retire el recipiente con la tapa puesta del baño de agua. Seque cuidadosamente el recipiente y la tapa. Determine la masa del recipiente, la muestra y la tapa. Mida y registre la temperatura del agua en el recipiente. Repita este procedimiento una segunda vez retirando la tapa y volviendo a colocar tanto la tapa como el recipiente en el agua. No es necesario esperar los 10 min antes de tomar la segunda lectura. Si la masa varía en más de 1,0 g, repita el procedimiento hasta que dos lecturas de masa cualesquiera estén dentro de 1,0 g. Designa La masa promedio de estas dos lecturas como “E; la masa del recipiente, la tapa, el agua y la muestra”.

# CÁLCULOS

Calcule la densidad máxima de la muestra de la siguiente manera:

# Determinación del recipiente en el aire

Donde:

Gmm = Gravedad específica máxima de la mezcla asfáltica.

A= masa de muestra seca en el aire (g)

D=masa de la tapa y el recipiente con agua a 25 °C [77 °F](g)

E= Masa de la tapa, el recipiente, la muestra y el agua a 25 °C [77 °F](g)

# INFORME

Informe la siguiente información:

•	Gravedad específica máxima, Gmm, con tres decimales.

•	Tipo de mezcla asfáltica.

•	Tamaño de la muestra.

•	Número de la muestra.

•	Tipo de contenedor.

•	Tipo de procedimiento.

# PRECISIÓN

Criterio par a aceptación de la precisión de resultados obtenidos por pruebas de Gravedad específica, obtenidos por este método que son dados como sigue:

| Prueba e Índice de Tipo | Desviación estándar (1s) |  | Aceptabilidad rango de dos resultados de ensayos (d2s) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Resultados de prueba obtenidos sin empleo de la sección 8.6 |  |  |  |  |
| Precisión de un solo operador |  | 0.0080 |  | 0023 |
| Precisión multi laboratorio |  | 0.0160 |  | 0.044 |
| Resultados de prueba obtenidos sin empleo de la sección 8.6 |  |  |  |  |
| Precisión de un solo operador |  | 0.0064 |  | 0.018 |
| Precisión multi laboratorio |  | 0.0160 |  | 0.055 |

Las cifras que aparecen en la columna 2 son las desviaciones estándar que se han considerado apropiadas para las condiciones de la prueba descritas en la columna 1. Las cifras que aparecen en la columna 3 son los límites que no deben superarse en la diferencia entre los resultados de dos pruebas realizadas correctamente.

Los valores de la columna 3 representan el rango aceptable para dos pruebas. Cuando se evalúan más de dos resultados, el rango de la columna 3 debe incrementarse. Multiplique la(s) desviación(es) estándar de la columna 2 por el multiplicador que aparece en la tabla 1 de la Práctica C670, según el número de pruebas realizadas.

# VERIFICACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD:

  - Ensayos

    - Los ensayos por realizar, las normas y la frecuencia de estos serán los establecidos en las especificaciones técnicas de proyecto, y se recogen en el plan de inspección y ensayos incluido en el plan de calidad de la obra.

  - Inspecciones y pruebas por realizar

Los requisitos del Proyecto y de la normativa que sea de aplicación y las inspecciones y pruebas se recogerán en el Programa de Puntos de Inspección (PPI) del Plan de Calidad de la obra donde se establecerán la frecuencia y los criterios de aceptación o rechazo.

# FORMATOS RELACIONADOS

- CO-PE-1PE333-QA-IP-026 Máxima Densidad Teórica

# ANEXO

- CO-PE-1PE333-QA-IP-026 Máxima Densidad Teórica

Anexo 1

CO-PE-1PE333-QA-IP-026 GRAVEDAD ESPECIFICA MÁXIMA TEÓRICA Y DENSIDAD DE MEZCLA ASFÁLTICA ASTM   D2041/D2041M-19