PROYECTO: 25023

TAILINGS STORAGE FACILITIES PHASE IX

ETAPA: CONSTRUCCION - 105

4620003289

CRECIMIENTO PRESA DE RELAVES COTA 4180 - MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MANEJO DE AGUAS TSF SIDEHILL

ANÁLISIS MECÁNICO DE LOS AGREGADOS EXTRAÍDOS DE MEZCLAS ASFÁLTICAS ASTM D5444 – 24

105-25023-4620003289-PRO-430-Q-0033

Jefe y/o Senior de Disciplina:                       Imelda Chavez

Líder del Proyecto: 	                                      Rodolfo Taboada / Juan Vega

Gerente de Ingeniería y/o Construcción:    José Zavala

VP: Ingeniería y Proyectos

AFE: 25023

| 1 | 04/05/2026 | Emitido para construcción | Jefe de Calidad Alan Osver Castillo Arevalo | Residente de Obra Ricardo A. Echegaray Núñez | Gerente de Proyecto José M. Cabello Pacheco |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 15/04/2026 | Emitido para construcción |  |  |  |
| Rev. | Fecha | Descripción | Por | Revisado | Aprobado |

| CO | - | PE | - |  |  | 1PE333 - |  | QA | - | PP | - |  | 032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Construcción |  | Perú |  |  | Movimiento de tierras y Manejo de agua TSF/SIDEHILL ejecución Fase IX 4180 |  | Calidad |  |  | Procedimiento |  | Número Secuencial |  |

ANÁLISIS MECÁNICO DE LOS AGREGADOS EXTRAÍDOS DE MEZCLAS ASFÁLTICAS ASTM D5444 - 24

| Propuesto por | Revisado por |  | Aprobado por |
| --- | --- | --- | --- |
| Jefe de Calidad | Residente de Obra |  | Gerente de Proyecto |
| Alan Castillo,04/05/2026 | Ricardo Echegaray,04/05/2026 |  | José Cabello, 04/05/2026 |
| Nivel de seguridad: Publico |  | Alcance: FASE IX 4180 ANTAMINA |  |

| Histórico de revisiones/Cuadro de control de cambios |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rev. 0 |  | 15/04/2026 | Ninguna, redacción inicial del documento. |  |
| Rev. 1 |  | 04/05/2026 | Redacción del todo documento |  |
| Documentación relacionada y aplicable |  |  |  |
| ISO 9001:2015 |  |  | Sistema de Gestión de Calidad. |
| SGI-MG-01 |  |  | Manual del Sistema de Gestión Integrada Seguridad, Medio Ambiente y Calidad. |
| CO-PE-1PE333-QA-PN-006 Rev.00 |  |  | Plan de Calidad Concreto Asfáltico |
| 104-25023-MTE00420-ESP-430-C-0005 Rev.00 |  |  | Especificaciones Técnicas “Concreto asfáltico”. |
| Norma ASTM D5444-24 |  |  | Método de ensayo estándar para el análisis granulométrico mecánico de agregados extraído. |

| Definiciones |  |
| --- | --- |
| Agregado | Material granular utilizado como material de construcción, que cumple los requisitos y aplicaciones de pavimentación. |
| Agregado Grueso | Agregado predominantemente retenido en el tamiz de 4.75 mm (No. 4): o la porción de agregado retenido en el tamiz de 4,75 mm (No. 4). |
| Agregado fino | Agregado que pasa predominantemente Tamiz de 4.75 mm (No. 4) o la porción de agregado pasante el tamiz de 4,75 mm (No. 4). |
| Masa (peso) Constante | El estado de una muestra en la que diferencia de masa (peso) entre dos pesajes consecutivos tomados en un intervalo de tiempo especificado y bajo pruebas específicas condiciones se consideran insignificante. DISCUSIÓN: si el intervalo de tiempo y la diferencia insignificante de masa (peso) no son especificado en una norma, normalmente se puede suponer que una muestra a masa (peso) constante cuando la diferencia de masa (peso) entre dos las pesadas tomadas con 1 h de diferencia son menos del 0,1% del último pesaje. |
| Mezcla de Asfalto | Se define como una mezcla de asfalto a la combinación de agregados en proporciones adecuadas, aglutinante, asfalto y agregados. La mezcla también puede incluir otros materiales. |
| Relleno Mineral | Materia mineral finamente dividida, como roca polvo, polvo de escoria, cal hidratada, cemento hidráulico, cenizas volantes u otro material que pase predominantemente el tamiz 75-μm (No. 200). |

| Matriz del Conocimiento |  |  |
| --- | --- | --- |
| CATEGORÍA |  | FUNCIONES |
| Todas las categorías |  | Todas las funciones |
| Consejero delegado |  | Asesoría Jurídica |
| Directores Generales |  | Económico Financiera |
| Dirección General |  | Organización |
| Director Corporativo |  | RR. HH y SSGG |
| Director |  | Sistemas de Información |
| Jefe Corporativo |  | Soporte Corporativo |
| Jefe de Calidad |  | Soporte Técnico |
| Técnico |  | Línea/Producción |
| Especialista |  | Otros:………………………….. |
| Administrativo |  |  |
| Operario cualificado |  |  |
| Responsable de distribución: Control Documentario |  |  |

ÍNDICE

1.	OBJETIVO	7

2.	ALCANCE	7

3.	SIGNIFICADO Y USO	7

4.	ROLES, RESPONSABILIDADES Y FRECUENCIAS	7

5.	CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD PREVIAS A LA ACTIVIDAD	9

6.	CONSIDERACION DE MEDIO AMBIENTE -DISPOSICION DE RESIDUOS	9

7.	EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES:	9

8.	MUESTRAS:	10

9.	PROCEDIMIENTO	10

10.	CÁLCULOS:	12

11.	INFORME:	13

12.	VERIFICACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD:	13

13.	FORMATOS RELACIONADOS	13

14.	ANEXOS	13

# OBJETIVO

El presente procedimiento es aplicable a todo el personal de OHLA, cuyo objetivo es determinar la granulometría de los agregados gruesos y finos recuperados de las mezclas asfálticas, empleando tamices con malla de abertura cuadrada.

# ALCANCE

Aplicables en los ensayos de laboratorio de asfalto para la fabricación de concreto asfaltico y colocación de concreto asfáltico en los Diques Auxiliares (Huacaccocha 1 y 2, Presa Polishing Pond y Dique Corredor), dentro del Proyecto “MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MANEJO DE AGUAS TSF SIDEHILL – EJECUCIÓN FASE IX 4180”, contratado por la compañía minera Antamina S.A.

# SIGNIFICADO Y USO

Este método de ensayo se utiliza para determinar la granulometría de los agregados extraídos de las mezclas asfálticas. Los resultados se utilizan para determinar si la distribución del tamaño de partícula cumple con las especificaciones aplicables y para proporcionar los datos necesarios para el control de la producción de los distintos agregados que se utilizan en las mezclas asfálticas.

Nota 1 La calidad de los resultados obtenidos con esta norma depende de la competencia del personal que realiza el procedimiento, así como de la capacidad, calibración y mantenimiento del equipo utilizado.

# ROLES, RESPONSABILIDADES Y FRECUENCIAS

Para poder iniciar y llevar a cabo las actividades del ensayo Análisis Mecánico De Los Agregados Extraídos Mezclas Asfálticas ASTM D5444- 24 es necesario que los integrantes del proyecto conozcan y cumplan las siguientes responsabilidades:

| RESPONSABILIDAD | ACTIVIDAD | FRECUENCIA (Mínima)* |
| --- | --- | --- |
| Gerencia de proyecto | Proveer los medios necesarios para poder cumplir el presente procedimiento siguiendo las normas y especificaciones, durante el desarrollo de todo el proyecto. | Durante el desarrollo de todo el proyecto. |
| Superintendencias y Jefaturas de Área | Velar por el cumplimiento y aplicación del presente procedimiento y el PETS asociado a la actividad. Proporcionar las facilidades logísticas y de recursos humanos para la difusión de este procedimiento. Verificar que el personal a su cargo se encuentre bien informado y capacitado, para la ejecución de este procedimiento. | Durante el desarrollo de todo el proyecto. |
| Jefe de calidad | Asegurar la adecuada gestión de los certificados de calidad de los insumos y calibración de equipos. Inspeccionar aleatoriamente que las actividades relacionadas en el ensayo Análisis Mecánico De Los Agregados Extraídos De Mezclas Asfálticas se ejecuten de acuerdo con las normas técnicas. Programar y coordinar las actividades de control y aseguramiento de la calidad en el proyecto. Realizar inspecciones inopinadas a laboratorio. Monitorear el cumplimiento de frecuencia de ensayos. | Durante el desarrollo de todo el Proyecto. |
| Jefe de Laboratorio | Es responsable de conocer y dominar las especificaciones técnicas del proyecto, y verificar su cumplimiento durante la ejecución del proyecto. Realizar el seguimiento e inspección visual en el ensayo Análisis Mecánico De Los Agregados Extraídos De Mezclas Asfálticas para asegurar el cumplimiento de las especificaciones y normas técnicas. Asegurar que los ensayos de Análisis Mecánico De Los Agregados Extraídos De Mezclas Asfálticas se ejecuten de acuerdo con las normas técnicas vigentes y establecidas en las especificaciones técnicas. Analizará los datos de los ensayos, aprobará las actividades, aprobará los resultados de los ensayos y comunicará a la supervisión para su respectiva validación. Gestionará los documentos y registros de control de calidad en laboratorio. | Durante el desarrollo de todo el Proyecto. |
| Técnico de Laboratorio | Verificará la operatividad y calibración vigente de los equipos. Todas las actividades involucradas en el ensayo de Análisis Mecánico De Los Agregados Extraídos De Mezclas Asfáltica se reportarán al jefe de laboratorio. Coordinará la ejecución ensayo de Análisis Mecánico De Los Agregados Extraídos De Mezclas Asfáltica. Ejecutará el ensayo de acuerdo con el procedimiento. | Durante el desarrollo de todo el Proyecto. |
| Supervisores de SSOMA | Proporcionar la asesoría y el apoyo permanente al área de operaciones y mantenimiento en cuanto a este procedimiento y PETS asociado a la actividad. Inspeccionar que el área de trabajo cumpla con las medidas de seguridad. | Durante el desarrollo de todo el Proyecto. |

Tabla No 1: Roles y Responsabilidades

# CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD PREVIAS A LA ACTIVIDAD

## Medidas Generales de Prevención

6.1.1. Asegurar que todo el personal involucrado en la ejecución de este trabajo deberá usar el EPP básico requerido en el proyecto, conforme se indica en el Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro, 105-25023-4620003289-PET-430-H-0037_0 Extracción cuantitativa de asfalto para pavimentos.

# CONSIDERACION DE MEDIO AMBIENTE -DISPOSICION DE RESIDUOS

Una vez finalizada el ensayo, el manejo de los residuos y excedentes se realizará bajo los lineamientos de disposición, almacenamiento y /o eliminación de acuerdo con el PMAO 105-25023-4620003289-PMA-430-B-0014, Plan de Manejo Ambiental Operativo nivel 1 Operación de Planta de Asfalto.

# EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES:

## Balanza o básculas: Con una precisión de 0,1 g y una exactitud de 0,1 g o 0,1 % de la carga de prueba, lo que sea mayor, en cualquier punto dentro del rango de uso.

## Tamices: Con aberturas cuadradas, montados sobre marcos robustos, construidos de manera que impidan la pérdida de material durante el tamizado. Se seleccionarán tamices de tamaño adecuado para proporcionar la información requerida por las especificaciones del material a ensayar. Los tamices de malla metálica tejida deberán cumplir con los requisitos de la Especificación ASTM E11- 24

## Horno; Eléctrico de tamaño apropiado capaz de mantener una temperatura uniforme de 110 ± 5 °C.

## Recipientes; De un tamaño suficiente para contener la muestra.

## Espátulas y brochas.

# MUESTRAS:

## La muestra empleada será la totalidad del agregado de la mezcla asfáltica obtenida según la norma ASTM D2172 / D2172M-24.

## El tamaño de la muestra de prueba se regirá por el tamaño máximo nominal del agregado y se ajustará a los requisitos de masa que se muestran en la siguiente tabla.

| Tabla 1 Tamaño de la Muestra |  |
| --- | --- |
| Tamaño Máximo nominal de Agregado | Masa mínima de la Muestra |
| mm | kg |
| 4.75 (No. 4) | 0.5 |
| 9.5 | 1 |
| 12.5 | 1.5 |
| 19.0 | 2 |
| 25.0 | 3 |
| 37.5 | 4 |

# PROCEDIMIENTO

## Secar la muestra a 110 ± 5 °C hasta peso constante. Determinar la masa (peso) con una precisión de 0,1 % respecto a la masa (peso) de la muestra. La masa (peso) total del agregado en la mezcla asfáltica que se está analizando es la suma de las masas (pesos) de los agregados secos y la materia mineral contenida en el betún extraído.

## Tras secar y tomar la masa (peso) de la muestra, colóquela en un recipiente y cúbrala con agua. Añada una cantidad suficiente de agente humectante para asegurar una separación completa del material más fino que el tamiz de 75 μm de las partículas más gruesas (véase la nota 1). Agite vigorosamente el contenido del recipiente y vierta inmediatamente el agua de lavado sobre un conjunto de dos tamices formado por un tamiz de 2,00 o 1,18 mm superpuesto a un tamiz de 75 μm. Se ha comprobado que el uso de una cuchara grande para remover y agitar el agregado en el agua de lavado resulta satisfactorio.

Nota 1: Los agentes humectantes pueden incluir cualquier agente dispersante, como un detergente líquido o un jabón, que facilite la separación de las partículas finas. Debe haber suficiente agente humectante para producir una pequeña cantidad de espuma al agitar la muestra. La cantidad de agente humectante dependerá de la dureza del agua y de la calidad del agente. Un exceso de espuma puede desbordar los tamices y arrastrar parte del material.

## Devuelva todo el material retenido en los tamices anidados al recipiente. Seque el agregado lavado en dicho recipiente hasta alcanzar peso constante a una temperatura que no exceda la temperatura de compactación de la mezcla en laboratorio (+5 °C) ni sea inferior a 105 °C. Posteriormente, pese el material con una precisión del 0,1 % respecto al peso seco original de la muestra.

## A continuación, tamice el agregado utilizando los tamices de los tamaños requeridos por la especificación de la mezcla, incluyendo el tamiz de 75 μm. Registre la masa (peso) del material que pasa por cada tamiz y la masa (peso) retenido en el tamiz inmediato superior, así como la cantidad que pasa por el tamiz de 75 μm. La suma de estas masas (pesos) deberá coincidir con la masa (peso) seco del agregado después del lavado, con una tolerancia máxima del 0,2 % respecto a la masa (peso) total. Sume la masa (peso) del material seco que pasa por el tamiz de 75 μm (obtenido mediante tamizado en seco) la masa (peso) de la materia mineral del betún y a la masa (peso) del material eliminado durante el lavado, a fin de obtener la masa (peso) total que pasa por el tamiz de 75 μm. Si se desea verificar la masa (peso) del material lavado a través del tamiz de 75 μm, el agua de lavado podrá evaporarse completamente o filtrarse mediante un papel de filtro tarado, el cual deberá secarse y pesarse posteriormente. Finalmente, convierta las masas (pesos) de las fracciones retenidas en cada tamiz y la masa (peso) total que pasa por el tamiz de 75 μm a porcentajes, dividiendo cada valor entre la masa (peso) total del agregado presente en la mezcla asfáltica, determinado en el apartado 9.1

## Disponga los tamices en orden descendente según el tamaño de abertura, de arriba hacia abajo, y coloque la muestra en el tamiz superior. Agite el conjunto de tamices manualmente o mediante un equipo mecánico durante un tiempo suficiente, el cual deberá determinarse mediante ensayo previo o verificarse mediante medición en una muestra de comprobación, de manera que se cumpla el criterio de adecuación del tamizado establecido en el apartado 9.7.

## Se tendrá en cuenta la cantidad de material en un tamiz dado, para que todas las partículas tengan la oportunidad de pasar en las aberturas de los tamices durante la operación de tamizado. Para tamices con aberturas menores a 4,75 mm (N° 4), la masa (peso) retenida en cualquier tamiz al finalizar la operación del tamizado no deberá superar los 6 kg / m2 de superficie de tamizado. Para tamices con aberturas de 4,75 mm. (N° 4) y mayores, la masa (peso) en kg / m2 de tamizado de superficie no debe exceder el producto de 2.5. × (abertura del tamiz en mm.). En ningún caso la masa (peso)será tan grande como para causar daños o deformaciones en los tamices.

## Limite la cantidad de material en cada tamiz de modo que todas las partículas tengan la oportunidad de entrar en contacto con las aberturas del tamiz en repetidas ocasiones durante el proceso de tamizado. Para tamices con aberturas menores de 4,75 mm (N.º 4), la masa (peso) del material retenido en cualquier tamiz, al finalizar el proceso, no deberá exceder de 6 kg/m² de superficie de tamizado. Para tamices con aberturas de 4,75 mm (N.º 4) o mayores, a la masa (peso) máximo permitido, expresado en kg/m² de superficie de tamizado, no deberá exceder el producto de 2,5 × (abertura del tamiz, en mm). En ningún caso la cantidad de material será tal que provoque la deformación permanente de la malla del tamiz.

## Continúe tamizando durante un período suficiente de manera tal que, una vez completado, no más del 0,5% en masa (peso) de la muestra total pasa cualquier tamiz durante 1 min de tamizado manual continúo realizado de la siguiente manera: sujetar el tamiz individual, provisto de una bandeja y una tapa ajustados, en posición inclinada en una mano. Golpear el costado del tamiz bruscamente y con un movimiento hacia arriba contra la posición de inclinación en una mano. Golpee el lateral del tamiz con fuerza y con un movimiento hacia arriba contra la base de la otra mano a una velocidad de aproximadamente 150 veces por minuto, girando el tamiz aproximadamente una sexta parte de una revolución a intervalos de aproximadamente 25 golpes. Al determinar la suficiencia de tamizado para tamaños mayores que el tamiz de 4.75 mm (No. 4), limite los materiales en el tamiz a una sola capa de partículas. Si el tamaño de Los tamices de prueba montados hace el movimiento de tamizado descrito poco práctico, use tamices de 203 mm de diámetro para verificar la suficiencia de tamizado.

## Registre la masa (peso) del material que pasa cada tamiz y es retenido en el siguiente y la cantidad que pasa el Tamiz de 75 μm. La suma de estas diversas masas debe comprobar la masa seca después del lavado dentro del 0,2% de la masa total. Convertir las masas de fracciones retenidas en los distintos tamices y el total que pasa Tamiz de 75 μm a porcentajes dividiendo cada uno por la masa (peso) total de agregados en la mezcla bituminosa.

# CÁLCULOS:

Calcule los resultados del análisis granulométrico de la siguiente manera:

## Porcentajes totales que pasan por cada tamiz

## Porcentajes totales retenidos en cada tamiz,

## Porcentajes retenidos entre tamices consecutivos,

## Según el formato de las especificaciones para el uso del material analizado. Calcule los porcentajes con una precisión de 0,1 %.

# INFORME:

Según la forma de la especificación de uso del material ensayado, informe la siguiente información:

## Porcentaje total de material que pasa por cada tamiz.

## Porcentaje total de material retenido en cada tamiz

## Porcentaje de material retenido entre tamices consecutivos.

## Los porcentajes deben redondearse al número entero más cercano, excepto el ​​porcentaje que pasa por el tamiz de 75 μm (n.° 200), que debe redondearse al 0,1 % más cercano

# VERIFICACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD:

## Ensayos.

### Los ensayos por realizar, las normas y la frecuencia de estos serán los establecidos en las especificaciones técnicas de proyecto, y se recogen en el plan de inspección y ensayos incluido en el plan de calidad de la obra.

## Inspecciones y pruebas por realizar

### Los requisitos del Proyecto y de la normativa que sea de aplicación y las inspecciones y pruebas se recogerán en el Programa de Puntos de Inspección (PPI) del Plan de Calidad de la obra donde se establecerán la frecuencia y los criterios de aceptación o rechazo.

# FORMATOS RELACIONADOS

- CO-PE-1PE333-QA-IP-022 Cuadro de resumen de granulometrías - lavados asfálticos.

- CO-PE-1PE333-QA-IP-023 Formato de Análisis Granulométrico por Tamizado y Lavado Asfáltico (Mezcla Asfáltica).

- CO-PE-1PE333-QA-IP-042 Formato de Análisis Granulométrico por Tamizado y Lavado Asfáltico (Mastic Asfáltica).

# ANEXOS

- CO-PE-1PE333-QA-IP-022 Cuadro de resumen de granulometrías - lavados asfálticos.

- CO-PE-1PE333-QA-IP-023 Formato de Análisis Granulométrico por Tamizado y Lavado Asfáltico (Mezcla Asfáltica).

- CO-PE-1PE333-QA-IP-042 Formato de Análisis Granulométrico por Tamizado y Lavado Asfáltico (Mastic Asfáltica).

ANEXO 1

CO-PE-1PE333-QA-IP-022 CUADRO DE RESUMEN DE GRANULOMETRÍAS - LAVADOS ASFÁLTICOS

- ANEXO 2

CO-PE-1PE333-QA-IP-023 FORMATO DE ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO Y LAVADO ASFÁLTICO (MEZCLA ASFÁLTICA).

ANEXO 3

CO-PE-1PE333-QA-IP-042 FORMATO DE ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO POR TAMIZADO Y LAVADO ASFÁLTICO (MASTIC ASFÁLTICA).