PROYECTO: 25023

TAILINGS STORAGE FACILITIES PHASE IX

ETAPA: CONSTRUCCION - 105

4620003289

CRECIMIENTO PRESA DE RELAVES COTA 4180 - MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MANEJO DE AGUAS TSF SIDEHILL

GRAVEDAD ESPECÍFICA APARENTE Y LA DENSIDAD DE MEZCLAS ASFÁLTICAS COMPACTADAS NO ABSORBENTES ASTM D2726/D2726M-21

105-25023-4620003289-PRO-430-Q-0035

Jefe y/o Senior de Disciplina:                       Imelda Chavez

Líder del Proyecto: 	                                       Rodolfo Taboada / Juan Vega

Gerente de Ingeniería y/o Construcción:    José Zavala

VP: Portafolio de proyectos

AFE: 25023

| 0 | 07/05/2026 | Emitido para construcción | Jefe de Calidad Alan Osver Castillo Arevalo | Residente de Obra Ricardo A. Echegaray Núñez | Gerente de Proyecto José M. Cabello Pacheco |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rev. | Fecha | Descripción | Por | Revisado | Aprobado |

| CO | - | PE | - | 1PE333 - |  | QA | - | PP | - | 034 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

GRAVEDAD ESPECÍFICA APARENTE Y LA DENSIDAD DE MEZCLAS ASFÁLTICAS COMPACTADAS NO ABSORBENTES ASTM D2726 / D2726M–21

| Propuesto por | Revisado por |  | Aprobado por |
| --- | --- | --- | --- |
| Jefe de Calidad | Residente de Obra |  | Gerente de Proyecto |
| Alan Castillo,07/05/2026 | Ricardo Echegaray,07/05/2026 |  | José Cabello, 07/05/2026 |
| Nivel de seguridad: Publico |  | Alcance: FASE IX 4180 ANTAMINA |  |

| Histórico de revisiones/Cuadro de control de cambios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rev. 0 | 07/05/2026 | Ninguna, redacción inicial del documento. |

| Documentación relacionada y aplicable |  |
| --- | --- |
| ISO 9001:2015 | Sistema de Gestión de Calidad. |
| SGI-MG-01 | Manual del Sistema de Gestión Integrada Seguridad, Medio Ambiente y Calidad. |
| CO-PE-1PE333-QA-PN-006 Rev.00 | Plan de Calidad Concreto Asfáltico |
| 104-25023-MTE00420-ESP-430-C-0005 Rev.00 | Especificaciones Técnicas “Concreto asfáltico” |
| Norma ASTM D2726 / D2726M-21 | Método de ensayo estándar para la gravedad específica aparente y la densidad de mezclas asfálticas compactadas no absorbentes. |

| Definiciones |  |
| --- | --- |
| Gravedad específica | Según lo determinado por este método de prueba, es una relación de densidades, donde la densidad de un elemento dado a 25 ºC, se compara con la densidad de agua a la misma temperatura. |
| Densidad aparente | Como se determina mediante este método, es la masa de un volumen conocido del material a 25 ºC, Incluyendo huecos y poros que contenga. |

| Matriz del Conocimiento |  |  |
| --- | --- | --- |
| CATEGORÍA |  | FUNCIONES |
| Todas las categorías |  | Todas las funciones |
| Consejero Delegado |  | Asesoría Jurídica |
| Directores Generales |  | Económico Financiera |
| Dirección General |  | Organización |
| Director Corporativo |  | RR. HH y SSGG |
| Director |  | Sistemas de Información |
| Jefe Corporativo |  | Soporte Corporativo |
| Jefe de Calidad |  | Soporte Técnico |
| Técnico |  | Línea/Producción |
| Especialista |  | Otros:………………………….. |
| Administrativo |  |  |
| Operario cualificado |  |  |
| Responsable de distribución: SGI |  |  |

ÍNDICE

1.	OBJETIVO	6

2.	ALCANCE	6

3.	RESUMEN DEL METODO DE ENSAYO	6

4.	SIGNIFICADO Y USO	6

5.	ROLES, RESPONSABILIDADES Y FRECUENCIAS	7

6.	CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD PREVIAS A LA ACTIVIDAD	9

7.	CONSIDERACION DE MEDIO AMBIENTE -DISPOSICION DE RESIDUOS	9

8.	EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES	9

9.	MUESTREO	10

10.	PROBETAS DE ENSAYO	11

11.	PROCEDIMIENTO	11

12.	CÁLCULOS	13

13.	INFORME	13

14.	PRECISIÓN	14

15.	VERIFICACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD	14

16.	FORMATOS RELACIONADOS	14

17.	ANEXO	15

# OBJETIVO

El presente procedimiento es aplicable a todo el personal de OHLA, cuyo objetivo es determinar la gravedad específica aparente y la densidad unitaria de especímenes de mezclas asfálticas compactadas, debiendo emplearse únicamente con mezclas asfálticas compactadas de granulometría densa o que prácticamente no sean absorbentes.

# ALCANCE

Aplicables en los ensayos de laboratorio de asfalto para la fabricación de mezcla asfáltica y colocación de concreto asfáltico en los Diques Auxiliares (Huacaccocha 1 y 2, Presa Polishing Pond y Dique Corredor), dentro del Proyecto “MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MANEJO DE AGUAS TSF SIDEHILL – EJECUCIÓN FASE IX 4180”, contratado por la compañía minera Antamina S.A.

# RESUMEN DEL METODO DE ENSAYO

## La muestra se sumerge en un baño de agua a 25 °C [77 °F]. Se registra la masa bajo el agua, se retira la muestra, se seca rápidamente con un paño húmedo y se pesa al aire. La diferencia entre ambas masas se utiliza para medir la masa de un volumen igual de agua a 25 °C [77 °F].

## Este método de ensayo proporciona orientación para determinar la masa de la muestra seca en estufa o completamente seca. La gravedad específica aparente se calcula a partir de estas masas. Luego, la densidad se obtiene multiplicando la gravedad específica de la muestra por la densidad del agua.

# SIGNIFICADO Y USO

## Los resultados obtenidos con este método de ensayo pueden utilizarse para determinar el peso unitario de las mezclas asfálticas densas compactadas y, junto con el método de ensayo D3203/D3203M, para obtener el porcentaje de huecos de aire. Estos valores, a su vez, pueden utilizarse para determinar el grado relativo de compactación.

## Dado que la gravedad específica no tiene unidades, debe convertirse a densidad para realizar cálculos que requieran unidades. Esta conversión se realiza multiplicando la gravedad específica a una temperatura dada por la densidad del agua a la misma temperatura.

Nota 1 La calidad de los resultados obtenidos con esta norma depende de la competencia del personal que realiza el procedimiento y de la capacidad, calibración y mantenimiento del equipo utilizado.

Las agencias que cumplen con los criterios de la Especificación D3666 generalmente se consideran capaces de realizar pruebas, muestreos, inspecciones, etc., competentes y objetivas.

# ROLES, RESPONSABILIDADES Y FRECUENCIAS

Para poder iniciar y llevar a cabo las actividades del ensayo estándar para la gravedad específica aparente y la densidad de mezclas asfálticas compactadas no absorbentes ASTM D2726 / D2726M-21 es necesario que los integrantes del proyecto conozcan y cumplan las siguientes responsabilidades:

| RESPONSABILIDAD | ACTIVIDAD | FRECUENCIA (Mínima)* |
| --- | --- | --- |
| Gerencia de proyecto | Proveer los medios necesarios para poder cumplir el presente procedimiento siguiendo las normas y especificaciones, durante el desarrollo de todo el proyecto. | Durante el desarrollo de todo el proyecto. |
| Superintendencias y Jefaturas de Área | Velar por el cumplimiento y aplicación del presente procedimiento y el PETS asociado a la actividad. Proporcionar las facilidades logísticas y de recursos humanos para la difusión de este procedimiento. Verificar que el personal a su cargo se encuentre bien informado y capacitado, para la ejecución de este procedimiento. | Durante el desarrollo de todo el proyecto. |
| Jefe de calidad | Asegurar la adecuada gestión de los certificados de calidad de los insumos y calibración de equipos. Inspeccionar aleatoriamente que las actividades relacionadas en el ensayo de gravedad específica aparente y unitario de muestras asfálticas compactadas empleando especímenes saturados con superficie seca, se ejecuten de acuerdo con las normas técnicas. Programar y coordinar las actividades de control y aseguramiento de la calidad en el proyecto. Realizar inspecciones inopinadas a laboratorio. Monitorear el cumplimiento de frecuencia de ensayos | Durante el desarrollo de todo el Proyecto. |
| Jefe de Laboratorio | Es responsable de conocer y dominar las especificaciones técnicas del proyecto, y verificar su cumplimiento durante la ejecución del ensayo de gravedad específica aparente y densidad unitaria de muestras asfálticas compactadas empleando especímenes saturados con superficie seca. Realizar el seguimiento e inspección visual a la ejecución del ensayo de gravedad específica aparente y Densidad unitario de muestras asfálticas compactadas empleando especímenes saturados con superficie seca, para asegurar el cumplimiento de las especificaciones y normas técnicas. Supervisar y administrar los protocolos relacionados al presente procedimiento, inspeccionar que se cumpla el presente procedimiento, durante el desarrollo de todo el proyecto. Verificar que todos los equipos de inspección, medición y ensayo cuenten con los certificados de calibraciones vigentes. Analizará los datos y aprobará los resultados del ensayo de gravedad específica aparente y densidad unitario demuestras asfálticas compactadas empleando especímenes saturados con superficie seca y comunicará a la supervisión para su respectiva validación. Gestionará los documentos y registros de control de calidad en laboratorio. Difundir el presente procedimiento al personal involucrado antes de ejecutar el ensayo | Durante el desarrollo de todo el Proyecto. |
| Técnico de Laboratorio | Verificará la operatividad y calibración vigente de los equipos para el ensayo. Todas las actividades involucradas en el ensayo de gravedad específico aparente y densidad unitaria de muestras asfálticas compactadas empleando especímenes saturados con superficie seca, verificara que se registren en su respectivo formato. Realizara el ensayo de gravedad específico aparente y densidad unitaria de muestras asfálticas compactadas empleando especímenes saturados con superficie seca de acuerdo con el presente procedimiento, especificación y normas técnicas. Ejecución del ensayo gravedad específica aparente y densidad unitaria de muestras asfálticas compactadas empleando especímenes saturados con superficie seca en el laboratorio. | Durante el desarrollo de todo el Proyecto. |
| Supervisores de SSOMA | Proporcionar la asesoría y el apoyo permanente al área de operaciones y mantenimiento en cuanto a este procedimiento y PETS asociado a la actividad. Inspeccionar que el área de trabajo cumpla con las medidas de seguridad. | Durante el desarrollo de todo el Proyecto. |

Tabla No 1: Roles y Responsabilidades

# CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD PREVIAS A LA ACTIVIDAD

## Medidas Generales de Prevención

### Asegurar que todo el personal involucrado en la ejecución de este trabajo deberá usar el EPP básico requerido en el proyecto y haber recibido la difusión, conforme se indica en el Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro 105-25023-4620003289-PET-430-H-0035; Gravead Específico Aparente y Densidad Unitaria, Asociado a esta actividad.

# CONSIDERACION DE MEDIO AMBIENTE -DISPOSICION DE RESIDUOS

Una vez finalizada el ensayo, el manejo de los residuos y excedentes se realizará bajo los lineamientos de disposición, almacenamiento y /o eliminación de acuerdo con el PMAO 105-25023-4620003289-PMA-430-B-0014, Plan de Manejo Ambiental Operativo nivel 1 Operación de Planta de Asfalto

# EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES

## Balanza.

### Con capacidad suficiente y sensibilidad adecuada para permitir el cálculo de la densidad aparente de las muestras con al menos cuatro cifras significativas, es decir, con al menos tres decimales. Deberá estar equipada con un dispositivo apropiado para pesar la muestra mientras está suspendida en agua. Para evitar lecturas erróneas por desplazamiento excesivo de agua, utilice alambre o hilo de pescar del tamaño más pequeño posible para suspender la muestra y el soporte. No utilice cadenas, cuerdas ni cordeles. La balanza deberá cumplir con la Guía D4753 como una balanza de Clase GP2.

### Nota 2 : Dado que el cociente (densidad aparente) no contiene más cifras significativas que las que aparecen en el dividendo (la masa de la muestra en el aire) o en el divisor (la masa del volumen de agua equivalente al volumen de la muestra, obtenida a partir de la diferencia de peso de la muestra saturada superficialmente seca en el aire y en el agua), esto significa que la balanza debe tener una sensibilidad capaz de proporcionar ambos valores de masa con al menos cuatro cifras significativas. Por ejemplo, una sensibilidad de 0,1 g (0,0002 lb) proporcionaría cuatro cifras significativas para masas en el rango de 100,1 a 999,9 g (0,221 a 2,204 lb).

## Baño de agua

### Capaz de mantener una temperatura de 25 ± 1 °C [77 ± 1,8 °F] para sumergir la muestra en agua mientras está suspendida, equipado con una salida de rebose para mantener un nivel de agua constante. El uso de la salida de rebose es obligatorio.

### Nota 3: El baño maría no necesita ser un dispositivo sofisticado. Se puede utilizar cualquier método que mantenga la temperatura entre 25 ± 1 °C [77 ± 1,8 °F], incluyendo:

## Horno de secado

### Capaz de mantener una temperatura de 110 ± 5 °C (230 ±  9 °F) para secado de especímenes.

## Termómetro

### Un termómetro calibrado para asegurar mediciones precisas dentro del rango de 0.5 °C, cualquier otro dispositivo termométrico de precisión y sensibilidad también podrá ser usado.

# MUESTREO

Las muestras pueden ser mezclas asfálticas moldeadas en laboratorio o procedentes del nucleo asfáltico de los diferentes diques.

## Obtenga muestras de campo de acuerdo con la Práctica D979/D979M.

## Las muestras o testigos se tomarán del núcleo asfaltico con una broca de diamante o por otros medios adecuados, de acuerdo con la Práctica D5361/D5361M.

# PROBETAS DE ENSAYO

## Tamaño de las probetas: Se recomienda

## Diámetro de las probetas cilíndricas moldeadas o extraídas con núcleo, o la longitud de los lados de las probetas cortadas con sierra, sea al menos cuatro veces el tamaño máximo del agregado

## Espesor de las probetas sea al menos una vez y media el tamaño máximo del agregado.

## Se debe tener cuidado para evitar la deformación, la flexión o el agrietamiento de las probetas durante y después de su extracción del pavimento o del molde. Las probetas deben almacenarse en un lugar fresco y seguro.

## Las probetas deben estar libres de materiales extraños como sellador, imprimación, material de cimentación, tierra, papel o lámina. Si alguno de estos materiales es visible, debe eliminarse mediante corte. Se acepta el cepillado con alambre para eliminar papel, tierra y lámina si se eliminan por completo

## Si se desea, las muestras pueden separarse de otras capas del pavimento mediante aserrado u otros medios adecuados.

# PROCEDIMIENTO

## Para testigos y otras muestras que puedan contener humedad o disolvente: Solo las muestras que se sabe que están completamente secas (es decir, muestras secas preparadas en laboratorio) se analizarán de acuerdo con el apartado 11.2. Se presume que todas las demás contienen humedad y se analizarán de acuerdo con el apartado 11.1. La secuencia de análisis para el apartado 10.1 es: en agua, saturada, superficialmente seca, seca.

NOTA 4: Las muestras secas preparadas en laboratorio incluyen muestras secas producidas en planta y compactadas en laboratorio.

### Masa de la muestra en agua: Sumerja completamente la muestra en el baño de agua a 25 ± 1 °C [77 ± 1.8 °F] durante 3 a 5 minutos y, a continuación, determine la masa pesándola en agua. Designe esta masa como C. Si la temperatura de la muestra difiere de la del baño de agua en más de 2,0 °C (3,6 °F), la muestra deberá sumergirse en el baño de agua durante 10 a 15 minutos, en lugar de 3 a 5 minutos.

### Masa de la muestra saturada y seca superficialmente al aire: Dentro de los 15 segundos posteriores a retirar la muestra del baño de agua, seque la superficie de la muestra absorbiéndola rápidamente con un paño húmedo y a continuación, determine la masa pesándola al aire. Designe esta masa como B.

### Masa de muestras secas:

### Para núcleos y otras muestras que no se utilicen para reposo y evaluaciones posteriores, después de determinar la masa en agua y en estado saturado y seco superficialmente, seque completamente la muestra hasta obtener una masa constante a 110 ± 5 °C (230 ± 9 °F). Deje enfriar la muestra y pésela al aire. Designe esta masa como A. Se pueden utilizar otros métodos, como la Práctica D7227/D7227M, para secar la muestra, siempre que se obtenga una masa constante (que varíe dentro del 0,1 %).

NOTA 5: El secado de la muestra a la temperatura requerida de 110 °C [230 °F] alterará sus características y forma. Esto hará que la muestra no sea apta para pruebas posteriores. El secado de la muestra a una temperatura reducida, como 52 °C [125 °F], para mantenerla intacta, no cumple con los requisitos de este método de ensayo.

### Para muestras utilizadas en pruebas de rendimiento o adicionales, y en ausencia del procedimiento de secado especificado en el método de ensayo, utilice el método D7227/D7227M para secar la muestra.

## Para muestras completamente secas preparadas en laboratorio:

### Masa de la muestra seca al aire: Determine la masa pesando la muestra después de que haya permanecido al aire a temperatura ambiente durante al menos 1 hora. Denomine esta masa como A.

### Masa de la muestra en agua: Utilice el mismo procedimiento descrito en 11.1.1.

### Masa de la muestra saturada superficialmente seca al aire: Seque la superficie de la muestra absorbiéndola rápidamente con un paño húmedo y luego determine la masa pesándola al aire. El tiempo total para retirar la muestra del tanque de agua y colocarla en la balanza para determinar su masa debe ser inferior a 15 s. Denomine esta masa B.

# CÁLCULOS

### Calcule la gravedad específica aparente de la muestra de la siguiente manera:

## Gravedad Específica aparente = A /(B-C)

Donde:

A = Masa de la muestra seca en el aire (g)[lb]

(B-C) = Masa del volumen de agua correspondiente al volumen de la muestra a 25 °C. [77 °F]

B = Masa de la muestra saturada con superficie seca en aire, (g) [lb]

C = Masa de la muestra en agua (g)[lb]

## Cálculo de la densidad de la muestra de la siguiente manera:

Densidad = (Gravedad específica aparente x 997.0)

Donde:

997.0 (0.997 g/cm3) = Densidad unitaria del agua en kg/m3 a 25 °C.

## Calcula el porcentaje de agua absorbida de la muestra (en base al volumen) de la siguiente manera:

Porcentaje de agua absorbida por volumen = B-AB-CX100

Donde:

A = Masa del espécimen seco en el aire, en g.

B = Masa del espécimen saturada con superficie seca en aire, g.

C = Masa del espécimen en agua, en g.

# INFORME

## Se deberá incluir en el informe lo siguiente:

### Gravedad específica aparente de la mezcla al tercer decimal como: gravedad        específica   aparente a 25 °C (77 °F).

### Densidad de la mezcla con cuatro cifras significativas en kg/m3 o lb/ft3 como: densidad a 25 °C (77 °F).

### Tipo de mezcla.

### Tamaño de espécimen.

### Absorción de agua, al 0.1 %

# PRECISIÓN

## Los resultados duplicados de la gravedad específica obtenidas por un mismo operador, sobre la misma muestra, se considerarán sospechosas si difieren en más de 0.023 entre ellas. Como indica la siguiente tabla 1 (Estimaciones de precisión) de acuerdo a la norma ASTM D2726 /D2726M-21.

# VERIFICACIONES Y CONTROLES DE CALIDAD

## Ensayos.

### Los ensayos por realizar, las normas y la frecuencia de estos serán los establecidos en las especificaciones técnicas de proyecto, y se recogen en el plan de inspección y ensayos incluido en el plan de calidad de la obra.

## Inspecciones y pruebas por realizar

### Los requisitos del Proyecto y de la normativa que sea de aplicación y las inspecciones   y pruebas se recogerán en el Programa de Puntos de Inspección (PPI) del Plan de Calidad de la obra donde se establecerán la frecuencia y los criterios de aceptación o rechazo.

# FORMATOS RELACIONADOS

- CO-PE-1PE333-QA-IP-027 Preparación De Muestras De Mezcla De Asfalto Empleando El Aparato Marshall ASTM D6926-20 / Gravedad Específica Aparente y la Densidad de mezclas Asfálticas Compactadas no Absorbentes ASTM D2726 / D2726M–21.

- CO-PE-1PE333-QA-IP-025 Determinación Del Porcentaje De Vacíos De Aire en Mezclas Asfálticas Compactadas ASTM D3203-22 / Gravedad Específica Aparente y la Densidad de mezclas Asfálticas Compactadas no Absorbentes ASTM D2726 / D2726M–21.

# ANEXO

- CO-PE-1PE333-QA-IP-027 Preparación De Muestras De Mezcla De Asfalto Empleando El Aparato Marshall ASTM D6926-20 / Gravedad Específica Aparente y la Densidad de mezclas Asfálticas Compactadas no Absorbentes ASTM D2726 / D2726M–21.

- CO-PE-1PE333-QA-IP-025 Determinación Del Porcentaje De Vacíos De Aire en Mezclas Asfálticas Compactadas ASTM D3203-22 / Gravedad Específica Aparente y la Densidad de mezclas Asfálticas Compactadas no Absorbentes ASTM D2726 / D2726M–21.

Anexo 1

CO-PE-1PE333-QA-IP-027 PREPARACIÓN DE MUESTRAS DE MEZCLA DE ASFALTO EMPLEANDO EL APARATO MARSHALL ASTM D6926 - 20 /GRAVEDAD ESPECÍFICA APARENTE Y DENSIDAD DE MEZCLAS ASFÁLTICAS COMPACTADAS NO ABSORBENTES / ASTM D2726 / D2726M – 21

Anexo 2

CO-PE-1PE333-QA-IP-025 DETERMINACIÓN DEL PORCENTAJE DE VACÍOS DE AIRE EN MEZCLAS ASFÁLTICAS COMPACTADAS ASTM D3203-22 / GRAVEDAD ESPECÍFICA APARENTE Y LA DENSIDAD DE MEZCLAS ASFÁLTICAS COMPACTADAS NO ABSORBENTES ASTM D2726 / D2726M–21.