PROYECTO: 25023

TAILINGS STORAGE FACILITIES PHASE IX

ETAPA: CONSTRUCCION - 105

4620003289

CRECIMIENTO PRESA DE RELAVES COTA 4180 - MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MANEJO DE AGUAS TSF SIDEHILL

PANEL TEST DE COLOCACIÓN DE MASTIC ASFÁLTICO EN CALIENTE

105105-25023-4620003289-PRO-430-Q-0042

Jefe y/o Senior de Disciplina:                      Imelda Chavez

Líder del Proyecto: 	                                      Rodolfo Taboada / Juan Vega

Gerente de Ingeniería y/o Construcción:    José Zavala

VP: Portafolio de proyectos

AFE: 25023

| 0 | 20/05/2026 | Emitido para construcción | Jefe de Calidad Alan Osver Castillo Arevalo | Residente de Obra Ricardo A. Echegaray Núñez | Gerente de Proyecto José M. Cabello Pacheco |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rev. | Fecha | Descripción | Por | Revisado | Aprobado |

| CO | - | PE | - |  |  | 1PE333 - |  | QA | - | PR | - |  | 011 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Construcción |  | Perú |  |  | Movimiento de tierras y Manejo de agua TSF/SIDEHILL ejecución Fase IX 4180 |  | Calidad |  |  | Procedimiento |  | Número Secuencial |  |

PANEL TEST DE COLOCACIÓN MASTIC ASFÁLTICO EN CALIENTE

| Propuesto por | Revisado por |  | Aprobado por |
| --- | --- | --- | --- |
| Jefe de Calidad | Residente de Obra |  | Gerente de Proyecto |
| Alan Caastillo,20/05/2026 | Ricardo Echegaray,20/05/2026 |  | José Cabello, 20/05/2026 |
| Nivel de seguridad: Publico |  | Alcance: FASE IX 4180 ANTAMINA |  |

| Histórico de revisiones/Cuadro de control de cambios |  |  |
| --- | --- | --- |
| Rev. 0 | 20/05/2026 | Ninguna, redacción inicial del documento |

| Documentación relacionada y aplicable |  |
| --- | --- |
| ISO 9001:2015 | Sistema de Gestión de Calidad. |
| SGI-MG-01 | Manual del Sistema de Gestión Integrada Seguridad, Medio Ambiente y Calidad. |
| CO-PE-1PE333-QA-PN-006 Rev.00 | Plan de Calidad Concreto Asfáltico. |
| 104-25023-MTE00420-ESP-430-C-0005 Rev.00 | Especificaciones Técnicas “Concreto asfáltico”. |
| CO-PE-1PE333-QA-PP-023 | Análisis granulométrico de agregados finos y gruesos ASTM C136/C136M–25, Materiales más finos que el tamiz 75-um (n.º 200) en agregados mediante lavado ASTM C117-23. |
| CO-PE-1PE333-QA-PP-019 | Extracción cuantitativa de ligante asfáltico de mezclas asfálticas D2172 / D2172M – 24. |
| CO-PE-1PE333-QA-PP-032 | Análisis mecánico de los agregados extraídos de mezclas ASFÁLTICAS ASTM D5444 – 24. |
| PE-1PE333-QA-PT-001 | Instructivo Medición de temperatura de mezclas Asfálticas. |

| Definiciones |  |
| --- | --- |
| Cemento Asfaltico | Material cementante, de color marrón oscuro a negro, constituido principalmente por betunes (pen 120 /150). |
| Carmix | Hormigonera auto cargable todo terreno. Equipo de construcción fácil de usar, ideal para producir y distribuir hormigón en las obras. |
| Control de Calidad | Pruebas técnicas para comprobar la correcta ejecución de las diferentes etapas o fases de un trabajo con relación a las especificaciones técnicas o requisitos específicos establecidos. |
| Cota | Altura de un punto sobre un plano horizontal de referencia. |
| Filler | Material proveniente por lo general de la caliza pulverizada, cemento Portland Tipo 1P. |
| Mastic | Mezcla compuesta de agregados chancado de tamaños de partículas entre 0 y 5 mm, cemento asfaltico (pen 120 / 150); filler cemento Portland Tipo 1P y acido esteárico. |

| Matriz del Conocimiento |  |  |
| --- | --- | --- |
| CATEGORÍA |  | FUNCIONES |
| Todas las categorías |  | Todas las funciones |
| Consejero delegado |  | Asesoría Jurídica |
| Directores Generales |  | Económico Financiera |
| Dirección General |  | Organización |
| Director Corporativo |  | RR. HH y SSGG |
| Director |  | Sistemas de Información |
| Jefe Corporativo |  | Soporte Corporativo |
| Jefe de Calidad |  | Soporte Técnico |
| Técnico |  | Línea/Producción |
| Especialista |  | Otros:……………………….. |
| Administrativo |  |  |
| Operario cualificado |  |  |
| Responsable de distribución: Control Documentario |  |  |

ÍNDICE

1.	OBJETIVO	6

2.	ALCANCE	7

3.	ROLES, RESPONSABILIDADES Y FRECUENCIAS	7

4.	CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD PREVIAS A LA ACTIVIDAD	10

5.	CONSIDERACION DE MEDIO AMBIENTE -DISPOSICION DE RESIDUOS	10

6.	EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES	11

7.	PROCEDIMIENTO PROPUESTO	11

8.	VERIFICACIONES Y CONTROLES	14

9.	FORMATOS RELACIONADOS	15

10.	ANEXOS	15

# OBJETIVO

El objetivo del presente documento es establecer el procedimiento y los estándares técnicos necesarios para la ejecución del panel test de colocación de mastic asfáltico en caliente, con la finalidad de evaluar su comportamiento, definir los parámetros óptimos de colocación y asegurar un adecuado control de calidad previo a la ejecución del proyecto “MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MANEJO DE AGUAS TSF SIDEHILL – EJECUCION FASE IX 4180”.

# ALCANCE

El presente procedimiento tiene como alcance evaluar el comportamiento del mastic asfáltico en caliente (MA) y definir los controles técnicos adecuados para su correcta colocación, mediante la ejecución de un panel test, previo a la ejecución de las partidas definitivas.

Este alcance comprende la producción, transporte, control, colocación y evaluación del mastic asfáltico en caliente, con un espesor de capa de 10 mm, a ser aplicado sobre el talud del plinto y roca natural en los estribos, como parte del recrecimiento del núcleo de concreto asfáltico.

Asimismo, el alcance incluye la definición y verificación de los parámetros determinantes de colocación, tales como:

- Temperatura de salida del mastic asfáltico.

- Muestreo del mastic en planta de asfalto, para ensayos de calidad.

- Temperatura de llegada del mastic asfáltico.

- Temperatura mínima de colocación.

- Condiciones del sustrato.

- Criterios de aceptación durante la ejecución del panel test.

# ROLES, RESPONSABILIDADES Y FRECUENCIAS

Para poder iniciar y llevar a cabo las actividades del procedimiento del panel test de Mastic asfaltico en caliente, es necesario que los integrantes del proyecto conozcan y cumplan las siguientes responsabilidades:

| RESPONSABILIDAD | ACTIVIDAD | FRECUENCIA (Mínima)* |
| --- | --- | --- |
| Gerencia de proyecto | Aprobar el presente procedimiento y difundir las responsabilidades y procedimientos establecidos. Coordinar con el área de Prevención de Riesgos y gestión Ambiental la capacitación y entrenamiento de los Supervisores a su cargo, sobre los riesgos, responsabilidades procedimientos, para así evitar cualquier tipo de improvisaciones. Brindar los recursos necesarios para el cumplimiento del presente procedimiento. | Durante el desarrollo de todo el proyecto. |
| Superintendencias y Jefaturas de Área | Velar por el cumplimiento y aplicación del presente procedimiento y el PETS asociado a la actividad. Proporcionar las facilidades logísticas y de recursos humanos para la difusión de este procedimiento. Verificar que el personal a su cargo se encuentre bien informado y capacitado, para la ejecución de este procedimiento. | Durante el desarrollo de todo el proyecto. |
| Jefe de laboratorio | Es responsable de conocer y dominar las especificaciones técnicas para la ejecución panel test de mastic asfáltica, y verificar su cumplimiento durante la ejecución del proyecto Realizar el seguimiento e inspección visual a los trabajos ejecutados, para asegurar el cumplimiento de las especificaciones y normas técnicas. Supervisar y administrar los protocolos relacionados al presente procedimiento, inspeccionar que se cumpla el presente procedimiento, durante el desarrollo de este. Verificar que todos los equipos de inspección, medición y ensayo cuenten con los certificados de calibraciones vigentes. Asegurar que los ensayos de Laboratorio se ejecuten de acuerdo con las normas técnicas vigentes y establecidas en las especificaciones técnicas. Analizará los datos y resultados de los ensayos, comunicará a la supervisión para su respectiva verificación y validación. Gestionará los documentos y registros de control de calidad en laboratorio. |  |
| Técnico de laboratorio | Es responsable de conocer y dominar las especificaciones técnicas para la ejecución panel test de mastic asfáltica, y verificar su cumplimiento durante la ejecución del proyecto Verificar que todos los equipos de inspección, medición y ensayo cuenten con los certificados de calibraciones vigentes. Ejecutará las actividades de acuerdo con el procedimiento establecido, asegurando el cumplimiento de las especificaciones y normas técnicas vigente. Elaborar los protocolos relacionados al presente procedimiento. Analizará los datos y resultados de los ensayos, comunicará a la supervisión para su respectiva verificación y validación. Gestionará los documentos y registros de control de calidad en laboratorio. |  |
| Supervisor de QC | Verificar el cumplimiento del presente procedimiento, según lo indicado en la especificación técnica CONCRETO ASFALTICO 104-25023-MTE00420-ESP-430-C-0005 Rev.00 Ejecutar los controles de calidad definidos en cada etapa del proceso constructivo. Aprueba cada etapa del proceso constructivo, coordinando con personal QA Golder para verificación y validación. | Durante el desarrollo de todo el Proyecto. |
| Supervisores, Capataces y Lideres de Grupo | Informar a los trabajadores mediante el IPERC los riesgos específicos que puedan generar el trabajo relacionado con este procedimiento. Facilitar los recursos necesarios para una buena difusión de este procedimiento y el PETS asociado a la actividad. Inspeccionar los equipos, herramientas y materiales antes de iniciar los trabajos para no tener ningún tipo de contratiempo. Verificar que el personal a su cargo se encuentre bien informado y comprenda el procedimiento. | Durante el desarrollo de todo el Proyecto. |
| Supervisores de SSOMA | Proporcionar la asesoría y el apoyo permanente al área de operaciones y mantenimiento en cuanto a este procedimiento y PETS asociado a la actividad. Inspeccionar que el área de trabajo cumpla con las medidas de seguridad. | Durante el desarrollo de todo el Proyecto. |
| Trabajadores | Cumplir con el presente procedimiento y el PET: 105-22155-4620003289-PET-430-H-0115 asociado a la actividad. Participar en las capacitaciones de forma obligatoria, para un buen entendimiento del presente procedimiento (operaciones, talleres, etc.). Apoyar al capataz en las tareas que se les indique e instruya. | Durante el desarrollo de todo el Proyecto. |

Tabla No 1: Roles y Responsabilidades

# CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD PREVIAS A LA ACTIVIDAD

## Medidas Generales de Prevención

Asegurar que todo el personal involucrado en la ejecución de este trabajo deberá usar el EPP básico requerido en el proyecto y haber recibido la difusión Procedimiento Escrito de Trabajo Seguro Colocación de concreto asfaltico y Mastic 105-25023-4620003289-PET-430-H-0115, Asociado a esta actividad.

# CONSIDERACION DE MEDIO AMBIENTE -DISPOSICION DE RESIDUOS

Una vez finalizada el panel test de mastic asfaltico, el manejo de los residuos y excedentes se realizará bajo los lineamientos de disposición, almacenamiento y /o eliminación de acuerdo con los siguientes documentos:

- 105-25023-4620003289-PMA-430-B-0007 Plan de Manejo Ambiental Operativo Nivel II – Construcción de plataforma para el transporte del sistema de relaves ubicada en el dique Corredor.

- 105-25023-4620003289-PMA-430-B-0011 Plan De Manejo Ambiental Operativo Nivel I Dique Huacacocha 1.

- 105-25023-4620003289-PMA-430-B-0013	Plan De Manejo Ambiental Operativo Nivel I - Dique Huacacocha 2.

- 105-25023-4620003289-PMA-430-B-0010	Plan De Manejo Ambiental Operativo Nivel I - Habilitación Y Operatividad De Botadero Sur – PPD.

# EQUIPOS, HERRAMIENTAS Y MATERIALES

## Planta de Asfalto Marini Be Tower 2000P / 160 T/h.

## Grupo Electrógeno - Planta asfalto.

## Tamices.

## Centrifuga.

## Termómetro infrarrojo y de vástago.

## Lampa.

## Bandejas. tazón, cucharón.

## Minicargador.

## Retroexcavadora.

## Tubos circulares (metálicos).

## Carmix.

## Camión Cisterna.

## Compresora de aire.

## Rastrillos.

## Carretilla o bugui.

## Martillo eléctrico.

## Lanzallamas.

## Balones de gas con válvula antirretorno.

## Esponjas, escobillones.

# PROCEDIMIENTO PROPUESTO

## Fabricación.

### La fabricación del mastic será realizado en la planta asfaltico, de acuerdo con el diseño de mastic aprobado y cumpliendo con las Especificaciones técnicas CONCRETO ASFALTICO 104-25023-MTE00420-ESP-430-C-0005 Rev.00, la mezcla estará compuesta por agregados chancado de tamaño de partículas entre 0 y 5 mm y cemento asfaltico en las siguientes proporciones por peso aproximadamente.

## Contenido de Asfalto: 20% ± 1.5%.

## Contenido de filler pasante el tamiz N° 200: 17% a 22%.

## Contenido de filler de arena en buzón pasante el tamiz N° 200: máximo 5%.

## Contenido de ácido esteárico en peso: 1.5%.

### La temperatura de calentamiento de los agregados será mínimo 200 °C dicho material se utilizará para el calentamiento del tambor mezclador del carmíx. El tambor mezclador del carmix se calentará a una temperatura mínima de 150 °C y máximo de 170°C.

### El Mastic será fabricado a una temperatura máximo 145°C o según recomendaciones del proveedor, será cargado, transportado y colocado en un Carmix con capacidad de 3.5 m3 (Fig. 01).

### El Carmix será alimentado de Mastic asfáltico por la boca vertical de salida de la planta de asfalto (Fig. 02). El Carmix después de cargado se desplaza una longitud de 25 m, en donde se añadirá el ácido esteárico disuelto (forma líquida) a una temperatura de aproximadamente 125°C a la mezcla en el Carmix.

### A fin de conservar la homogeneidad de la mezcla durante el transporte, el Carmix contiene doble hélice que permite batir la mezcla y evitar la segregación al momento de la colocación.

FIG 03: Acido Esteárico

## Preparación de los Componentes Áridos

### Fracción Fina – Arena comprendida entre 0.0 mm – 5.00 mm; para dar cumplimiento a la especificación la arena es reprocesada en la planta (succión de finos) con la intención de que aporte menos fino mineral, como máximo 5%.

### Filler – Cemento tipo 1P Puzolánico.

## Colocación de mastic en el contacto entre el núcleo de concreto asfáltico y la estructura del Plinto y/o estribos (concreto armado) y taludes de roca natural:

### Se realizará el trazo topográfico del ancho y la altura sobre el concreto armado del plinto (estribo derecho y/o estribo izquierdo), en el área destinada para la aplicación del mástic asfáltico.

### Para generar un puente de adherencia, el concreto armado del Plinto y/o estribo deberá ser escarificado utilizando medios mecánicos en las zonas verticales y horizontales del concreto armado (uso de un martillo eléctrico).

### En el caso de los taludes naturales, se procederá con el retiro de todo material suelto e inadecuado hasta llegar a roca natural, seguidamente se procede con la limpieza, lavado y secado de forma manual y/o mecánica con compresora y lanzallamas (en caso sea necesario). Se abarcará toda la superficie del talud hasta el pie en contacto con el concreto asfáltico.

### Luego se deberá proceder con la limpieza, lavado y secado de forma manual y/o mecánica con compresora y lanzallamas, una vez concluida la limpieza y contando la validación de QC OHLA y QA WSP.

### El traslado del mastic se realizará con Carmix, partiendo desde la planta de asfalto hasta el punto de vertido o colocación.

### Una vez en el sitio de trabajo, el carmix deberá posicionarse para la verificación de temperatura de llegada del mastic asfaltico. El valor de la medición de temperatura debe ser 90 °C a 125 °C.

### Previo a la colocación tendrá como requisito conseguir una superficie limpia y seca que será verificada y validada por el equipo de control de calidad OHLA: y QA WSP. Al final de la aplicación del mastic tendrá un espesor aproximado de 10 mm.

### El vertido se realizará con ayuda de Oficial de descarga que manipule el chute, controlando el vertido y la cantidad de mastic asfáltico en la carretilla para trasladar al lugar requerido (talud del plinto y/o roca natural).

### Se utilizarán herramientas manuales que permitan lograr el espesor indicado: rastrillos habilitados con plancha metálica.

### Al finalizar el vertido y colocación del mastic, se procede con la eliminación del excedente del material dentro de la carpeta del concreto asfáltico.

# VERIFICACIONES Y CONTROLES

## Se verificarán y validarán las proporciones de materiales componentes del mastic, establecidas en las especificaciones técnicas. Este control se realizará en la planta de asfalto, previamente al envío al frente de trabajo.

## Los Controles por ejecutar en la Panta de Asfalto serán:

### Análisis granulométrico de la arena empleada en la fabricación del mastic, Análisis granulométrico de agregados finos y gruesos ASTM C136/C136M–25, Materiales más finos que el tamiz 75-um (n.º 200) en agregados mediante lavado ASTM C117-23; (Asociado al procedimiento 105-25023-4620003289-PRO-430-Q-0020).

### Análisis granulométrico de agregados extraídos por tamizado ASTM D-5444-24 D; (asociado al procedimiento 105-25023-4620003289-PRO-430-Q-0033) y extracción cuantitativa de ligante asfáltico de mezclas asfálticas ASTM D-2172/2172M-24 - lavado asfáltico (asociado al procedimiento 105-25023-4620003289-PRO-430-Q-0020).

### Control de temperatura del mastic previo a la salida del carmix, (asociado al Instructivo PE-1PE333-QA-PT-001 Medición de temperatura de mezcla Asfáltica).

## Los Controles Por Ejecutar antes de la colocación en campo serán:

### Verificar las condiciones de la fundación, respecto a escarificado, sequedad y limpieza.

### Trazo topográfico de la zona a intervenir con mastic (talud del plinto y roca natural).

### Control de temperatura del mastic en el carmix previo a la colocación será 90 °C a 125 °C.

### Verificación del espesor colocado (aproximadamente 10mm), para asegurar este fin se utilizará rastrillos habilitados con planchas metálica.

# FORMATOS RELACIONADOS

## Formatos de laboratorio

- CO-PE-1PE333-QA-IP-028 Análisis granulométrico de agregados finos y gruesos ASTM C136/C136M–25, materiales más finos que el tamiz 75-um (N.º 200) en agregados mediante lavado ASTM c117-23.

- CO-PE-1PE333-QA-IP-023 Análisis granulométrico de agregados extraídos por tamizado ASTM D-5444-24 y extracción cuantitativa de ligante asfaltico de mezclas asfálticas ASTM D- 2172/2172M-24 - lavado asfáltico.

- CO-PE-1PE333-QA-IC-034 - Control de Temperatura del Mastic, Arena y Tambor del Carmix en Planta.

## Formatos de Campo

- CO-PE-1PE333-QA-IC-053, Fundación Para Colocación De Mastic.

- CO-PE-1PE333-QA-IC-054, Control De Colocación Del Mastic Asfáltico - En Núcleo.

# ANEXOS

## Formatos de laboratorio

- CO-PE-1PE333-QA-IP-028 Análisis granulométrico de agregados finos y gruesos ASTM C136/C136M–25, materiales más finos que el tamiz 75-um (N.º 200) en agregados mediante lavado ASTM c117-23.

- CO-PE-1PE333-QA-IP-023 Análisis granulométrico de agregados extraídos por tamizado ASTM D-5444-24 y extracción cuantitativa de ligante asfaltico de mezclas asfálticas ASTM D- 2172/2172M-24 - lavado asfáltico.

- CO-PE-1PE333-QA-IC-034 - Control de Temperatura del Mastic, Arena y Tambor del Carmix en Planta.

## Formatos de Campo

- CO-PE-1PE333-QA-IC-053, Fundación Para Colocación De Mastic.

- CO-PE-1PE333-QA-IC-054, Control De Colocación Del Mastic Asfáltico - En Núcleo.

FORMATOS DE LABORATORIO

ANEXO 1

CO-PE-1PE333-QA-IP-028 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE AGREGADOS FINOS Y GRUESOS ASTM C136/C136M–25, MATERIALES MÁS FINOS QUE EL TAMIZ 75-UM (N.º 200) EN AGREGADOS MEDIANTE LAVADO ASTM C117-23

ANEXO 2

CO-PE-1PE333-QA-IP-023 ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE AGREGADOS EXTRAÍDOS POR TAMIZADO ASTM D-5444-24 Y EXTRACCIÓN CUANTITATIVA DE LIGANTE ASFALTICO DE MEZCLAS ASFÁLTICAS ASTM D- 2172/2172M-24 - LAVADO ASFÁLTICO

ANEXO 3

CO-PE-1PE333-QA-IC-034 - CONTROL DE TEMPERATURA DEL MASTIC, ARENA Y TAMBOR DEL CARMIX EN PLANTA

FORMATOS DE CAMPO

ANEXO 1

CO-PE-1PE333-QA-IC-053, FUNDACIÓN PARA COLOCACIÓN DE MASTIC

ANEXO 2

CO-PE-1PE333-QA-IC-054, CONTROL DE COLOCACIÓN DEL MASTIC ASFÁLTICO - EN NÚCLEO